МРНТИ 61.35.31

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИАТОМИТА ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА В ПРОИЗВОДСТВЕ БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА

1С. Сатаева, 2В. Бурахта, 3Н. Джарасова, 1Т. Өтепова, 1А. Пшенбаев

1Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Уральск, Казахстан,

2Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск, Казахстан,

3Уральская торгово-промышленная компания, Уральск, Казахстан

Корреспондент - автор: vburakhta@mail.ru

- Благодаря совокупности эксплуатационных свойств боросиликатные стекла активно используются в изготовлении посуды для лабораторных и химических нужд, термостойких изделий и технических компонентов, в том числе для электронной и энергетической отраслей. В работе рассматриваются результаты исследования химического состава местного диатомита, мела и кварцевого песка. Проанализирована возможность использования указанных видов минерального сырья в составе стекольной шихты при получении боросиликатного стекла. Показано, что применение местных материалов является перспективным направлением, позволяющим оптимизировать состав шихты, а также снизить материальные и энергетические затраты в процессе производства.

- Ключевые слова: боросиликатное стекло, кварцевый песок, мел, диатомит, химический состав, физико-химические свойства стекла.

- PROSPECTS OF DIATOMITE APPLICATION IN WESTERN KAZAKHSTAN IN THE PRODUCTION OF BOROSILICATE GLASS

1S. Satayeva, 2V. Burakhta , 3N. Dharasova,1T. Utepova, 1A. Pshenbayev

1Zhangirkhan West-Kazakhstan agrarian technical university, Uralsk, Kazakhstan,

2West Kazakhstan Innovative Technology University, Uralsk, Kazakhstan,

3Ural Industrial and Trade Company,  Uralsk, Kazakhstan,

e-mail: vburakhta@mail.ru

- Borosilicate glasses are widely used in the production of laboratory and chemical equipment, heat-resistant and technical products, as well as in the electronic and energy industries, due to their combination of high heat resistance, chemical inertness, and low linear thermal expansion coefficient. The article explores the possibility of using local diatomite, chalk, and quartz sand as components of glass raw materials to produce borosilicate glass. The chemical composition of the raw materials and the physical and chemical properties of the resulting glass are studied. It has been shown that diatomite can partially replace quartz sand without compromising the properties of the resulting glass. The compositions of glass charges using diatomite have been presented. The prospects for using local mineral raw materials to optimize the composition of the charge and reduce material and energy costs have been established.

- Keywords: borosilicate glass, quartz sand, chalk, diatomite, chemical composition, physical and chemical properties of glass.

- БОРОСИЛИКАТТЫ ШЫНЫ ӨНДІРІСІНДЕ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ДИАТОМИТІН ҚОЛДАНУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

- 1С. Сатаева, 2В. Бурахта, 3Н. Джарасова, 1Т. Өтепова, 1А. Пшенбаев

- 1Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті, Орал, Қазақстан,

- 2Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, орал, Қазақстан,

- 3«Орал сауда-өнеркәсіп компания», Орал, Қазақстан,

e-mail: vburakhta@mail.ru

- Боросиликатты әйнектер зертханалық және химиялық ыдыстарды, ыстыққа төзімді және техникалық бұйымдарды өндіруде, сондай-ақ жоғары температураға төзімділік, химиялық инерттілік және төмен сызықтық жылу кеңею коэффициентінің үйлесімі арқасында электронды және энергетикалық өнеркәсіпте кеңінен қолданылды. Мақалада боросиликатты шыны алу үшін шыны шихта құрамында жергілікті диатомит, бор және кварц құмын қолдану мүмкіндігі зерттелді. Бастапқы материалдардың химиялық құрамы және алынған әйнектің физика-химиялық қасиеттері анықталды. Диатомит алынған әйнектің қасиеттерін нашарлатпай, кварц құмын ішінара алмастыра алатындығы көрсетілді. Диатомитті қолданатын шыны шихталардың құрамы келтірілген. Шихта құрамын оңтайландыру және материалдық және энергетикалық шығындарды азайту үшін жергілікті минералды шикізатты пайдалану перспективасы белгіленді.

- Түйін сөздер: боросиликатты шыны, кварц құмы, бор, диатомит, химиялық құрамы, шынының физика-химиялық қасиеттері.

- Введение. Боросиликатные стекла широко используются при изготовлении лабораторной посуды, термостойких и технических изделий, а также находят применение в электронной и энергетической отраслях. Такой интерес к данным материалам обусловлен их высокой термостойкостью, химической инертностью и пониженным коэффициентом теплового расширения [1,2]. В качестве основного сырья для получения боросиликатных стекол традиционно применяются кварцевые пески [3,4]. Вместе с тем высокая температура стеклообразования и низкая реакционная способность кварца приводят к увеличению энергетических затрат и усложняют процесс получения однородной стекломассы [5-7].

- В этой связи актуальной является задача поиска альтернативных источников кремнезёма, использование которых позволило бы снизить температуру формирования стекла без ухудшения его эксплуатационных характеристик. Результаты исследований в области стекольных технологий показывают, что опал-кристобалитовые породы могут рассматриваться как перспективное сырьё для стекловарения. Их отличительной особенностью является высокое содержание аморфного диоксида кремния (до 70 % аморфного SiO₂), а также присутствие в составе других стеклообразующих и модифицирующих оксидов, что способствует интенсификации процессов плавления и гомогенизации шихты. Среди опал-кристобалитовых пород наибольший интерес для стекольной промышленности представляют диатомиты, характеризующиеся относительной стабильностью химического состава (табл. 1). Это обстоятельство позволяет рассматривать их как надёжный и воспроизводимый источник кремнезёма при разработке составов стекольных шихт.

- Таблица 1 - Химический состав представителей опал-кристобалитовой группы

| Назва-ние | Содержание оксидов, % масс. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | СаО | MgO | R2О | Δmпр |
| Опока | 52,1-91,4 | 2,5-15,4 | 1,0-5,0 | 0,43-17,10 | 0,08-2,48 | 0,6-4,0 | 1,5-16,8 |
| Трепел | 35,3-86,7 | 2,5-11,6 | 0,3-3,4 | 0,4-31,2 | 0,2-1,6 | 0,85-2,10 | 4,5-11,6 |
| Диато-мит | 77,3-83,1 | 3,3-6,0 | 1,8-3,5 | 0,3-0,6 | 0,6-1,1 | 0,8-1,5 | 3,7-8,8 |
| Средняя проба | 81,98 | 5,37 | 2,67 | 0,36 | 0,80 | 1,47 | 7,90 |

- Значительные запасы диатомитовых пород, сосредоточенные на территории Западного Казахстана, делают данный материал доступным и экономически целесообразным сырьём [8]. Привлечение местных минеральных ресурсов способствует снижению зависимости предприятий от дефицитных кварцевых песков, уменьшению транспортных издержек и повышению устойчивости производства. Кроме того, снижение температуры плавления и продолжительности варки стекла при использовании активных кремнезёмсодержащих добавок положительно сказывается на энергопотреблении и уровне выбросов парниковых газов, что соответствует современным требованиям устойчивого развития стекольной отрасли.

- Несмотря на наличие работ, посвящённых применению диатомита в силикатных стеклах и стеклокерамических материалах, его использование в боросиликатных системах изучено недостаточно. В связи с этим исследования, направленные на оценку возможности введения природного диатомита в состав боросиликатных стекол, представляются актуальными с точки зрения расширения сырьевой базы, повышения энергоэффективности и развития ресурсосберегающих технологий.

- Целью настоящей работы является изучение возможности получения боросиликатного стекла с применением природного диатомита в качестве частичного источника кремнезёма, а также оценка его влияния на основные физико-химические свойства стекла.

- В Западном регионе Казахстана, на территории Актюбинской области, расположено месторождение Жалпак, занимающее одно из ведущих мест в мире по запасам диатомита. Минеральный состав сырья и высокая удельная поверхность обусловливают его повышенную реакционную способность в процессе сплавления, что создаёт предпосылки для улучшения технологических и эксплуатационных характеристик готовых стекольных материалов. В связи с этим в работе исследована возможность использования диатомита данного месторождения в качестве компонента стекольной шихты.

- Материалы и методы. Элементный и массовый состав природного и модифицированного диатомита был определён методом рентгенофлуоресцентного анализа на спектрометре «ФОКУС-2М» (табл. 2).

- Таблица 2 - Элементный и весовой составы природного и модифицированного диатомита

| Элемент | Весовой состав диатомита, % |  | Интенсивность спектра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | природный | термически модиф. | природный | термически модиф. |
| Fe | 26,008 | 35,665 | 314,53 | 288,72 |
| Ti | 1,582 | 2,933 | 11,00 | 14,93 |
| K | 4,589 | 7,663 | 6,08 | 8,01 |
| Ca | 0,382 | 0,548 | 1,87 | 2,17 |
| Cr | 0,108 | 0,123 | 1,17 | 0,95 |
| Al | 24,400 | 4,364 | 0,39 | 0,04 |
| Si | 32,283 | 37,924 | 1,52 | 1,69 |
| Cl | 1,081 | 1,308 | 0,38 | 0,37 |
| Zn | 0,380 | 0,555 | 3,58 | 3,21 |
| Cu | 0,228 | 0,061 | 1,89 | 0,31 |
| As | 0,237 | 0,163 | 2,27 | 0,98 |
| Rb | 0,077 | 0,348 | 0,60 | 1,70 |
| Sr | 0,044 | 0,306 | 0,35 | 1,51 |
| Mn | 0,055 | 0,036 | 0,72 | 0,39 |

- Выполнен ИК-спектральный анализ диатомита Западного Казахстана с применением ИК Фурье-спектрометра «Varian 3100». На основании
литературных источников и экспериментальных исследований установлено, что диатомит в основном представлен аморфным диоксидом кремния (SiO₂) и карбонатом кальция (CaCO₃). Нами осуществлён обжиг диатомита в температурном интервале 200-500 °C, в ходе которого происходит удаление химически связанной воды из структуры минерала.

- В результате данного процесса наблюдается уплотнение структуры диатомита и существенное увеличение относительной доли диоксида кремния в образце. ИК-спектры исходного и термически обработанного диатомита представлены на рис. 1 a, b.

Рис. 1- ИК спектры необработанного (a), прокаленного (b) диатомита

- Анализ данных, приведённых на рис. 1 (a, b), показывает, что полосы поглощения в диапазоне 400–1000 см⁻¹ соответствуют асимметричным колебаниям связей Si-O-Si; при термообработке происходит разрушение связей Si-O-H и формирование более устойчивой кремнекислородной сетки Si-O-Si. Диатомит, применяемый в экспериментальных исследованиях, характеризуется высоким содержанием стеклообразующего оксида SiO₂ (до 68,88%), а также содержит до 12,30 % Al₂O₃ и определённое количество модифицирующих оксидов (Fe₂O₃, R₂O, RO). Сравнительно невысокая массовая доля SiO₂ по отношению к кварцевому песку компенсируется тем, что основной фазой является аморфный опал, обладающий более высокой химической активностью по сравнению с кристаллическим SiO₂.

- Проведено исследование состава кварцевого песка месторождения Горбуново Западно-Казахстанской области методом рентгено-фазового анализа [9] (рис.2).

Рис. 2- Рентгенофазовый анализ кварцевого песка

- Результаты рентгено-фазового анализа (рис. 2) свидетельствуют о том, что образец преимущественно представлен кварцем (SiO₂), о чём говорит высокая интенсивность основного пика, характеризующая его значительную степень кристалличности. Пики меньшей интенсивности указывают на наличие незначительных примесных фаз, что подтверждает высокий уровень чистоты исследуемого материала. Результаты ранее выполненных исследований химического состава кварцевого песка месторождения Горбуново Западно-Казахстанской области показали, что материал характеризуется высоким содержанием оксида кремния, при этом суммарная доля оксидов щелочных и щелочноземельных металлов не превышает 0,3 % [10,11].

- Результаты и обсуждение. Для синтеза боросиликатного стекла были подготовлены 3 стекольные шихты различных составов:

- І состав использовался в качестве контрольного и основан на кварцевом песке в соответствии с нормативными требованиями к химическому составу боросиликатного стекла: % - кварцевый песок - 42, мел - 8, борной кислоты в пересчете на В2О3, - 23, гидрокарбоната натрия в пересчете на Na2О - 18, Al₂O₃ - 7, MgO – 2.

- ІІ состав: % - кварцевый песок - 42, диатомит - 10, мел - 8, борной кислоты в пересчете на В2О3- 25, гидрокарбоната натрия в пересчете на Na2О - 15.

- ІІІ состав: % - диатомит - 52, мел - 8, борной кислоты в пересчете на В2О3 - 25, гидрокарбоната натрия в пересчете на Na2О - 15.

- Компоненты каждой шихты тщательно смешивали и помещали в фарфоровые тигли объёмом 100 мл. Далее тигли нагревали в муфельной печи до температуры 1150 °С и выдерживали при этой температуре 60 минут до получения однородного стекольного расплава.

- На рис. 3 представлены фотографии боросиликатного стекла, полученного из шихты на основе местного кварцевого песка и диатомита.

Рис. 3- Боросиликатное стекло, полученное из шихты на основе местного кварцевого песка и диатомита

- Выводы. Результаты исследований подтвердили эффективность применения местного диатомита в составе стекольной шихты в качестве комплексного кремнезёмсодержащего компонента при изготовлении боросиликатного стекла. Высокое содержание аморфного диоксида кремния и наличие функциональных оксидов позволяют диатомиту частично замещать кварцевый песок без снижения физико-химических свойств стекла. Также установлена возможность совместного использования местного мела и кварцевого песка с диатомитом, что обеспечивает оптимизацию состава шихты. Полученные данные свидетельствуют о перспективности внедрения местного минерального сырья для повышения эффективности стекольного производства и снижения материальных и энергетических затрат.

Литература

1. Шакиров А.А., Тлехусеж М.А. Химические процессы при изготовлении стекла // Научное обозрение. Педагогические науки. -2019. -№ 4. -С. 93-96.

2. Макаров Г.И., Макарова Т.М. Молекулярно-динамическое моделирование структуры боросиликатного стекла марки Е по кристаллическому структурному шаблону // Физика и химия стекла. -2023. - T.49 (6). -C.632-641. DOI 10.31857/S0132665123600498.

3. Елисеева М., Гончарова С.С. Стекло: вещество или материал//Успехи в химии и химической технологии. -2013. - № 27(5). -С. 119-122.

4. Шайдуллин С.М., Никулина А.Ю., Ремизов М.Б., Козлов П.В. Термовискозиметрические характеристики боросиликатных стекол для перспективной области легкоплавких составов, разрабатываемых для удаляемого малогабаритного плавителя дизайна Производственного объединения «Маяк». // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. -2024. -Т.335(3). - С.50-60. DOI 10.18799/24131830/2024/3/4569.

5. Шайдуллин С.М., Беланова Е.А., Козлов П.В., Ремизов М.Б., Дворянчикова Е.М. Отработка процесса варки боросиликатных стекол с имитаторами компонентов ВАО и исследование их химической устойчивости // Известия высших учебных заведений. - 2021. -Т. 64 (2-2) (759). -С. 148-154. DOI 10.17223/00213411/64/2-2/148.

6. Stefanovsky S.V., Skvortsov M.V., Stefanovsky O.I., Nikonov B.S., Presniakov I.A., Glazkova I.S., Ptashkin A.G. Preparation and characterization of borosilicate glass waste form for immobilization of HLW from WWER spent nuclear fuel reprocessing. MRS Advances. -2017. -Vol. 2. - P. 583-589. DOI 10.1557/adv.2016.622.

7. Бондаренко Д.О., Бондаренко Н.И., Бессмертный В.С., Изофатова Д.И., Дюмина П.С., Волошко Н.И. Энергосберегающая технология получения силикат-глыбы для производства жидкого стекла // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. - 2017. -Т.2(10) 10. - С.111-115.

DOI 10.12737/article_59cd0c60148053.59501281.

8. Смирнов П.В., Жакипбаев Б.Е., Староселец Д.А., Дерягина О.И., Баталин Г.А., Гареев Б.И., Вергунов А.В. Диатомиты и опоки месторождений Западного Kазахстана: литология, структурно-текстурные параметры, потенциал использования // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. - 2023. - №334(7). - C. 187–201. DOI: 10.18799/24131830/2023/7/4046.

9. Анваров А.Б., Кадырова З.Р. Обогащение кварцевых песков месторождения «Ойнакум» для синтеза высококачественного прозрачного стекла // Стекло и керамика. -2023. -Т. 96(10). -С. 48-54. DOI:10.14489/glc.2023.10. pp.048-054.

10. Бурахта В.А., Рамазанова Н.К. Применение кварцевого песка ЗападноКазахстанской области в технологии производства тарного стекла // Вестник ВКГТУ «Технические науки». - 2015. - №4. - С.27-30.

11. Бурахта В.А., Рамазанова Н.К. Определение состава тарного стекла методом растрового электронного микроскопа // Материалы XII Международной конференции «Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире». - 2015. - С. 54-56.

References

1. Shakirov A.A., Tlehusezh M.A. Himicheskie processy pri izgotovlenii stekla // Nauchnoe obozrenie. Pedagogicheskie nauki. -2019. -№ 4. -S. 93-96. [in Russian]

2. Makarov G.I., Makarova T.M. Molekuljarno-dinamicheskoe modelirovanie struktury borosilikatnogo stekla marki E po kristallicheskomu strukturnomu shablonu // Fizika i himija stekla. -2023. - T.49 (6). -C.632-641. DOI 10.31857/S0132665123600498. [in Russian]

3. Eliseeva M., Goncharova S.S. Steklo: veshhestvo ili material//Uspehi v himii i himicheskoj tehnologii. -2013. - № 27(5). -S. 119-122. [in Russian]

4. Shajdullin S.M., Nikulina A.Ju., Remizov M.B., Kozlov P.V. Termoviskozimetricheskie harakteristiki borosilikatnyh stekol dlja perspektivnoj oblasti legkoplavkih sostavov, razrabatyvaemyh dlja udaljaemogo malogabaritnogo plavitelja dizajna Proizvodstvennogo ob#edinenija «Majak». // Izvestija Tomskogo politehnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov. -2024. -T.335(3). - S.50-60. DOI 10.18799/24131830/2024/3/4569. [in Russian]

5. Shajdullin S.M., Belanova E.A., Kozlov P.V., Remizov M.B., Dvorjanchikova E.M. Otrabotka processa varki borosilikatnyh stekol s imitatorami komponentov VAO i issledovanie ih himicheskoj ustojchivosti // Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. - 2021. -T. 64 (2-2) (759). -S. 148-154. DOI 10.17223/00213411/64/2-2/148. [in Russian]

6. Stefanovsky S.V., Skvortsov M.V., Stefanovsky O.I., Nikonov B.S., Presniakov I.A., Glazkova I.S., Ptashkin A.G. Preparation and characterization of borosilicate glass waste form for immobilization of HLW from WWER spent nuclear fuel reprocessing. MRS Advances. -2017. -Vol. 2. - P. 583-589. DOI 10.1557/adv.2016.622.

7. Bondarenko D.O., Bondarenko N.I., Bessmertnyj V.S., Izofatova D.I., Djumina P.S., Voloshko N.I. Jenergosberegajushhaja tehnologija poluchenija silikat-glyby dlja proizvodstva zhidkogo stekla // Vestnik Belgorodskogo gosudarstvennogo tehnologicheskogo universiteta im. V.G. Shuhova. - 2017. -T.2(10) 10. - S.111-115.

DOI 10.12737/article_59cd0c60148053.59501281. [in Russian]

8. Smirnov P.V., Zhakipbaev B.E., Staroselec D.A., Derjagina O.I., Batalin G.A., Gareev B.I., Vergunov A.V. Diatomity i opoki mestorozhdenij Zapadnogo Kazahstana: litologija, strukturno-teksturnye parametry, potencial ispol'zovanija // Izvestija Tomskogo politehnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov. - 2023. - №334(7). - C. 187–201. DOI: 10.18799/24131830/2023/7/4046. [in Russian]

9. Anvarov A.B., Kadyrova Z.R. Obogashhenie kvarcevyh peskov mestorozhdenija «Ojnakum» dlja sinteza vysokokachestvennogo prozrachnogo stekla // Steklo i keramika. -2023. -T. 96(10). -S. 48-54. DOI:10.14489/glc.2023.10. pp.048-054. [in Russian]

10. Burahta V.A., Ramazanova N.K. Primenenie kvarcevogo peska ZapadnoKazahstanskoj oblasti v tehnologii proizvodstva tarnogo stekla // Vestnik VKGTU «Tehnicheskie nauki». - 2015. - №4. - S.27-30. [in Russian]

11. Burahta V.A., Ramazanova N.K. Opredelenie sostava tarnogo stekla metodom rastrovogo jelektronnogo mikroskopa // Materialy XII Mezhdunarodnoj konferencii «Fundamental'nye i prikladnye issledovanija v sovremennom mire». - 2015. - S. 54-56. [in Russian]

Сведения об авторах

Сатаева С.С. - кандидат химических наук, доктор PhD, ассоциированный профессор, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Уральск, Казахстан, e-mail: sataeva_safura@mail.ru;

Бурахта В.А. - доктор химических наук, профессор, Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск, Казахстан, e-mail: vburakhta@mail.ru;

Джарасова Н.К. - магистр технических наук, Уральская торгово-промышленная компания, Уральск, Казахстан, e-mail: jarassova.nurgul@mail.ru;

Өтепова Т.А. - магистрант, Западно-Казахстанский университет им. М.Утемисова, Уральск, Казахстан, e-mail: tlekshi.utepova@mail.ru;

Пшенбаев А.Н. - магистрант, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Уральск, Казахстан, e-mail: asan12.12.12@mail.ru.

Information about the authors

Satayeva S.S. - Candidate of Chemical Sciences, doctor PhD, associate professor, Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian and Technical University, Uralsk, Kazakhstan, e-mail: sataeva_safura@mail.ru;

Burakhta V.A. - Doctor of Chemical Sciences, Professor, West Kazakhstan Innovation and Technology University, Uralsk, Kazakhstan, e-mail: vburakhta@mail.ru;

Dzharasova N.K. - Master of Engineering Sciences, Ural Industrial and Trade Company, Uralsk, Kazakhstan, e-mail: jarassova.nurgul@mail.ru;

Utepova T.A. -  Master's student, M. Utemisov West Kazakhstan University, Uralsk, Kazakhstan, e-mail:tlekshi.utepova@mail.ru;

Pshenbaev A.N. - Master's student, Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian and Technical University, Uralsk, Kazakhstan, e-mail: asan12.12.12@mail.ru.

МРНТИ 61.01.91

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ В КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ

1Р.О.Орынбасар, 1А.Е.Амангалиева , 1 Л. К. Тастанова ,  1 Г.Ж.Жакупова ,   2 А.К.  Жумабекова

1Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова, Актобе, Казахстан,

2Казахский университет технологии и бизнеса им. К. Кулажанова, Астана, Казахстан

Корреспондент-автор: Ashlen002@gmail.com

В условиях увеличения объемов промышленных отходов остро стоит проблема их утилизации. Одним из перспективных направлений является использование техногенных отходов в качестве наполнителей для полимерных композиционных материалов. В данной обзорной статье рассмотрены современные подходы (2018-2025 гг.) к переработке золы уноса, металлургических шлаков, строительного мусора, красного шлама, стеклобоя и других отходов путем введения их в полимерные матрицы (термопласты, термореактивные смолы и др.). Приведены сведения о влиянии таких наполнителей на механические, физико-химические и термические свойства композитов, выполнен их сравнительный анализ. Отдельное внимание уделено реализованным технологиям и патентам, демонстрирующим практическое применение отходов (например, заполнение ПВХ-материалов золой уноса для труб). Проанализирована экологическая и экономическая эффективность подобной утилизации отходов: снижения нагрузки на полигоны, замещения дефицитных минеральных наполнителей и удешевления продукции. Упомянуты классические работы и приведены ссылки на актуальные исследования последних лет, подтверждающие рост интереса к “зеленым” композитам на основе вторичного сырья. Полученные сведения демонстрируют, что применение техногенных отходов в полимерных композитах – востребованный и оправданный шаг на пути к ресурсосбережению и экологической безопасности.

Ключевые слова: техногенные отходы, наполнители, стеклобой, красный шлам, композит, рециклинг.

USE OF TECHNOGENIC WASTE AS FILLERS FOR POLYMER COMPOSITES

1R.O.Orynbasar, 1A.E.Amangalieva, 1L.K.Tastanova, 1G.Zh.Zhakupova, 2A.K.Zhumabekova

1K. Zhubanov Aktobe Regional University, Aktobe, Kazakhstan,
1K. Kulazhanov Kazakh University of Technology and Business, Astana, Kazakhstan,

e-mail: Ashlen002@gmail.com

In conditions of increasing volumes of industrial waste, the problem of their disposal is acute. One of the promising areas is the use of man-made waste as fillers for polymer composite materials. This review article examines modern approaches (2018-2025) to the processing of fly ash, metallurgical slags, construction debris, red sludge, cullet and other waste by introducing them into polymer matrices (thermoplastics, thermosetting resins, etc.). Information is provided on the effect of such fillers on the mechanical, physico-chemical and thermal properties of composites, and their comparative analysis is performed. Special attention is paid to implemented technologies and patents demonstrating the practical use of waste (for example, filling PVC materials with fly ash for pipes). The environmental and economic efficiency of such waste disposal is analyzed: reducing the load on landfills, replacing scarce mineral fillers and reducing the cost of products. Classical works are mentioned and links to current research in recent years are provided, confirming the growing interest in “green” composites based on recycled materials. The information obtained demonstrates that the use of man–made waste in polymer composites is a sought-after and justified step towards resource conservation and environmental safety.

Keywords: man-made waste, fillers, cullet, red sludge, composite, recycling.

ПОЛИМЕРЛІ КОМПОЗИТТЕР ҮШІН ТОЛТЫРҒЫШ РЕТІНДЕ ТЕХНОГЕНДІК ҚАЛДЫҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

1Р.О.Орынбасар, 1А.Е.Амангалиева, 1Л.К.Тастанова,  1Г.Ж.Жакупова, 1А.К.Жумабекова

¹Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Ақтөбе, Қазақстан,

² Қ. Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті, Астана, Қазақстан,

e-mail: Ashlen002@gmail.com

Өнеркәсіптік қалдықтар көлемінің ұлғаюы жағдайында оларды кәдеге жарату мәселесі өткір болып тұр. Перспективалы бағыттардың бірі-техногендік қалдықтарды полимерлі композициялық материалдар үшін толтырғыш ретінде пайдалану. Бұл шолу мақаласында полимерлі матрицаларға (термопластика, термореактивті шайырлар және т.б.) енгізу арқылы тасығыштың күлін, металлургиялық қождарды, құрылыс қоқыстарын, қызыл шламды, шыны тұнбаны және басқа да қалдықтарды қайта өңдеудің заманауи тәсілдері (2018-2025 жж.) қарастырылған. Мұндай толтырғыштардың композиттердің механикалық, физика-химиялық және термиялық қасиеттеріне әсері туралы мәліметтер келтірілген, сонымен бірге олардың салыстырмалы талдауы жасалды. Қалдықтардың практикалық қолданылуын көрсететін енгізілген технологиялар мен патенттерге ерекше назар аударылады (мысалы, ПВХ материалдарын құбырларға арналған күлмен толтыру). Мұндай қалдықтарды жоюдың экологиялық және экономикалық тиімділігі талданды: полигондарға жүктемені азайту, жетіспейтін минералды толтырғыштарды ауыстыру және өнімді арзандату. Классикалық жұмыстар туралы айтылды және қайталама шикізатқа негізделген "жасыл" композиттерге деген қызығушылықтың артуын растайтын соңғы жылдардағы өзекті зерттеулерге сілтемелер келтірілді. Алынған мәліметтер полимерлі композиттерде техногендік қалдықтарды қолдану ресурстарды үнемдеу және экологиялық қауіпсіздік жолындағы сұранысқа ие және негізделген қадам екенін көрсетеді.

Түйін сөздер: техногендік қалдықтар, толтырғыштар, әйнек, қызыл шлам, композит, қайта өңдеу.

Введение. Ускорение промышленного производства неизбежно сопровождается ростом объёмов техногенных отходов, для которых требуется технологически и экологически обоснованная утилизация [1, 2]. К числу наиболее массовых потоков относятся зола уноса, образующаяся при сжигании угля: ежегодно формируется свыше 500 млн тонн, причём более 200 млн тонн по-прежнему не находит полезного применения [3].

Сопоставимую проблему создаёт красный шлам - побочный продукт получения глинозёма: его выпуск оценивают примерно в 150 млн тонн в год, и значительная часть материала длительно накапливается в хвостохранилищах. Металлургический сектор, в свою очередь, генерирует миллионы тонн доменных и сталеплавильных шлаков; строительная индустрия - значительные объёмы строительного мусора; стекольное производство - тонны стеклобоя.

Во многих случаях такие отходы складируются на полигонах, что приводит к изъятию земельных ресурсов и повышает риск загрязнения окружающей среды тяжёлыми металлами и другими токсикантами [2]. По имеющимся оценкам, при сохранении текущих тенденций без заметного улучшения переработки общий объём отходов может превысить 3,4 млрд тонн к 2050 году [1]. Параллельно увеличивается потребность в материалах, получение которых связано с расходованием природного сырья и энергозатратами. Поэтому вовлечение техногенных отходов во вторичный оборот рассматривается не только как природоохранная мера, но и как способ частично заместить первичные ресурсы.

Перспективным направлением здесь выступают полимерные композиционные материалы, в которых дисперсные минеральные фракции (в том числе полученные из отходов) используются как наполнители. Такие добавки позволяют уменьшить долю дорогостоящей полимерной матрицы, снизить себестоимость и одновременно целенаправленно корректировать свойства композита (прочность, жёсткость, износостойкость, термостойкость и др.) [2]. При корректном подборе состава и предварительной обработке техногенное сырьё может работать как функциональный наполнитель, решая одновременно экологическую и инженерную задачи [4]. Интерес к этому подходу сформировался не вчера: ещё Pappu и соавт. (2007) показали возможность замены традиционных наполнителей золой, древесной пылью и красным шламом в полиэфирных композициях [5]. В дальнейшем это направление развивалось в рамках исследований древесно-полимерных композитов и наполнения полимеров минеральными порошками, а в 2018–2025 гг. наблюдается новый всплеск работ по “зелёным” композитам, что хорошо видно по динамике публикаций. Современные работы охватывают широкий спектр отходов: зола электростанций, доменный шлак, шлам байеровского процесса, отходы текстиля, резиновых шин, печатных плат, строительный бой, мраморная пыль и др. [1]. Также исследуются различные полимерные матрицы - термопласты (ПЭ, ПП, ПВХ, полиамиды и др.), реактопласты (эпоксидные, полиэфирные, фенольные смолы), эластомеры (резины, силикон) - для понимания универсальности подхода.

Цель настоящего обзора систематизировать актуальные (2018-2025 гг.) данные о применении техногенных отходов в роли наполнителей полимерных композиционных материалов. Рассматриваются:

- масштабы проблемы и причины, по которым переработка отходов становится технологической необходимостью;

-  свойства наиболее распространённых техногенных наполнителей и подходы к их подготовке и введению в полимерную матрицу;

- влияние состава и дисперсности наполнителя на ключевые характеристики композитов;

-  сопоставление результатов по разным типам отходов на основе единых критериев; - примеры внедрённых решений и оценка их экологической и экономической

результативности.

Научная новизна обзора заключается в том, что он фокусируется на публикациях последних лет и выполняет сопоставление разных групп техногенных отходов в единой логике сравнения, что позволяет выделить устойчивые тенденции и наиболее воспроизводимые практики.

Материалы и методы. Настоящий обзор охватывает публикации 2018-2025 гг., включая работы в международных и отечественных журналах, посвящённые полимерным композитам с техногенными наполнителями. Приоритет отдан экспериментальным исследованиям, где приведены данные о подготовке отходов (фракционирование, сушка, модификация), характеристиках полимерных матриц и результатах испытаний механических, физико-химических и термических свойств полученных композитов. Дополнительно учтены публикации, обобщающие практический опыт применения техногенного сырья в странах СНГ.

Полимерные матрицы. В качестве связующей фазы в рассмотренных работах используются как термопласты, так и термореактивные полимеры.

Среди термопластов наиболее часто встречаются полиолефины - полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП), а также поливинилхлорид (ПВХ) [6], полистирол (включая вспененный полистирол и отходы упаковки) и полиамиды [7]. К термореактивным матрицам, применяемым в композитах с техногенными наполнителями, преимущественно относятся эпоксидные, ненасыщенные полиэфирные, фенолформальдегидные и полиуретановые смолы; отдельный пласт работ посвящён эпоксидным системам с различными типами отходов [8]. Для эластомерных матриц описаны силиконовые композиции (например, системы «силикон-резина и красный шлам» для задач ЭМИ-экранирования) [1]. В ряде исследований рассматриваются материалы класса «полимерный бетон» и полимерцементные композиции на основе полиэфирных или эпоксидных связующих с высокой долей минерального наполнителя [8].

Подготовка и модификация наполнителей.

Перед введением в полимер техногенные отходы, как правило, подвергают механической подготовке (дробление/помол до заданной дисперсности), сушке и рассеву. Зола уноса ТЭС изначально представляет собой тонкодисперсный порошок (обычно порядка 1-100 мкм) и во многих работах используется без дополнительного помола; при необходимости выделяют отдельные фракции, включая зольные микросфер полые алюмосиликатные частицы сниженной плотности [9]. Доменный и сталеплавильный шлак, напротив, чаще доводят помолом до порошка с размером частиц менее 100 мкм. Красный шлам, для которого характерна высокая доля частиц <100 мкм, ддополнительно подвергают химической обработке – промыванию и/или кислотной нейтрализации, чтобы снизить щёлочность и повысить совместимость с полимерной матрицей. Стеклобой измельчают, в том числе в шаровых мельницах до стеклянного порошка требуемой дисперсности. Строительные отходы перерабатывают в мелкий заполнитель: удаляют примеси и металл, выполняют дробление, а при необходимости – тонкий помол, особенно для кирпичных отходов [10]. Для улучшения адгезии к полимеру используют химическую модификацию поверхности: обработку силонами, кислотами, нанесение наноструктурированных слоёв. В термопластах широко применяют компатибилизаторы - сополимеры (малеинированный ПП или ПЭ), которые при содержании 2-5% улучшают сцепление полярных минеральных и древесных наполнителей с матрицей. Для эпоксидных смол используют предварительное пропитывание порошка разбавленной смолой либо реагенты, связывающие гидроксильные группы наполнителя с эпоксидом. Это позволяет уменьшить слабость межфазной границы и предотвратить снижение прочности при росте доли наполнителя [1].

Методы изготовления композитов.

Для термопластичных матриц наиболее распространены экструзия и литьё под давлением. Порошкообразный наполнитель вводят в расплав полимера при повышенной температуре, затем композицию гомогенизируют (часто с использованием двухшнекового экструдера) [1]. После этого материал гранулируют или формуют в виде профилей и листов. В лабораторной практике образцы нередко получают методом горячего прессования из предварительно смешанных компонентов. Для термореактивных систем применяют заливку и пресс-формование. Наполнитель диспергируют в жидкой смоле, вводят отвердитель, после чего смесь заливают в формы и проводят отверждение при комнатной либо повышенной температуре, получая, как правило, пластины для последующих испытаний [11]. В полимербетонах и полимер-мортарных композициях доля минеральной фазы может достигать 70-80%. Технология во многом аналогична приготовлению традиционных строительных смесей, однако роль вяжущего здесь выполняет полимерная композиция, отверждаемая воздушным или термическим способом.

Свойства композитов оценивают по стандартным методикам. Механические характеристики обычно включают прочность при растяжении, изгибе и сжатии, модуль упругости, ударную вязкость, твёрдость, износостойкость. К физико-химическим показателям относят плотность, водопоглощение, стойкость к растворителям, а также электроизоляционные и электрофизические параметры.

Термическое поведение изучают через показатели теплостойкости и температуры размягчения, а также методом термогравиметрического анализа (TGA) для оценки термостабильности; для материалов строительного назначения дополнительно анализируют горючесть и воспламеняемость [2]. Полученные результаты сопоставляют с исходной полимерной матрицей без наполнителя и с аналогичными композитами на традиционных минеральных наполнителях, что позволяет корректно оценить вклад техногенных добавок в изменение свойств полимерных материалов.

Обсуждение и результаты. Виды техногенных наполнителей и их влияние на свойства композитов.

Анализ публикаций последних лет показывает, что техногенные отходы при корректной подготовке и рациональном подборе концентрации могут выступать эффективными наполнителями полимерных композитов. В ряде случаев они обеспечивают рост отдельных эксплуатационных показателей, а в остальных – позволяют удерживать свойства на приемлемом уровне при одновременном снижении материалоёмкости и себестоимости. Ниже представлены основные группы техногенных наполнителей и обобщены характерные эффекты их введения в различные полимерные матрицы; сводные данные приведены в табл. 1.

Зола уноса электростанций (пылеугольная зола). Зола уноса - мелкодисперсный минеральный порошок (1-100 мкм) на основе оксидов Si, Al и Fe, с плотностью порядка 2,2-2,6 г/см³; частицы преимущественно сферические, нередко присутствуют полые микросферы, что обеспечивает высокую удельную поверхность и хорошую текучесть. Введение золы уноса в полимерные матрицы исследовано наиболее широко. Механические свойства для термопластов (ПЭ, ПП, ПВХ) добавка золы (до 5-15 мас. %) обычно повышает жесткость и твердость композита за счет заполнения полимерной матрицы жесткими неорганическими частицами [12].

Таблица 1 - Сравнительная характеристика техногенных отходов как наполнителей полимерных композитов

| Вид техногенного наполнителя | Основные характеристики | Примеры полимерных матриц | Влияние на свойства композита (М - механические, Ф - физико-химические, Т - термические) |
| --- | --- | --- | --- |
| Зола уноса (ТЭС) | Силикатно-алюминатная пыль; мелкие сферические частицы. | ПЭ, ПП, ПВХ; эпоксидные и полиэфирные смолы; ДПК. | М: ↑ жесткость и прочность. Ф: ↓ усадка, слегка ↑ водопоглощение. Т: ↑ теплостойкость, ↓ горючесть |
| Доменный шлак | Кальций-алюмосиликатный порошок/зерна. | Полиамиды, ПВХ, полиэфирные смолы; полимербетон. | М: ↑ жесткость и износостойкость, возможное ↓ прочности на разрыв. Ф: возможное ↑ водопоглощения. Т: ↑ теплостойкость и огнестойкость |
| Красный шлам | Тонкий щелочной порошок оксидов Fe, Al и др. | Эпоксидные, полиэфирные, винилэфирные смолы; спец. резины. | М: ↑ твердость и прочность на сжатие. Ф: без обработки ухудшает влагостойкость, придаёт красно-коричневый цвет. Т: ↑ огнестойкость, ↓ дымообразование. |
| Стеклобой | Аморфный SiO₂; остроугольные частицы. | Эпоксидные и полиэфирные композиты; ПП, ПЭ. | М: ↑ микротвердость и износостойкость; при больших дозах ↑ хрупкости. Ф: влагопоглощение ≈ 0; композит матовый. Т: ↑ теплостойкость, ↓ термическое расширение. |
| Строительный мусор (кирпич, бетон) | Пористый порошок дроблёных керамических и бетонных отходов. | Строительные полимерные композиты, ДПК; ПП, ПС. | М: ↑ модуль и прочность при сжатии; при избытке ↑ хрупкости. Ф: пористые фазы ↑ водопоглощение, керамика частично его снижает. Т: ↑ термостабильность и небольшое ↑ T₉. |

Примечание: стрелками ↑/↓ указано направление изменения свойства при введении наполнителя относительно чистого полимера. Конкретный эффект зависит от процентного содержания наполнителя и его обработки; приведены типичные тенденции.

Для композитов с зольным наполнителем в ряде работ фиксируется рост прочности при растяжении и изгибе при умеренных дозировках, обычно в пределах 5-10% [13]. Так, добавление 6% золы уноса в полиэфирную матрицу сопровождалось увеличением прочности на разрыв на 65% и изгибной прочности на 32%. Для полипропилена также описан рост ударной вязкости: максимальный эффект достигался при около 9% наполнения и составлял порядка 74% [13]. При дальнейшем повышении доли наполнителя (более 20-30%) прочностные характеристики нередко ухудшаются, что связывают с агломерацией частиц и недостаточной адгезией на границе раздела «частица-полимер» [1]. В термореактивных системах зольный наполнитель, как правило, повышает модуль и твёрдость, однако влияние на предельную прочность существенно зависит от качества диспергирования и степени смачивания частиц смолой. Из физико-химических эффектов важно учитывать гидрофильность золы: без поверхностной модификации возможно некоторое увеличение водопоглощения, особенно при наличии пористости. Одновременно зольные частицы способны снижать усадку матрицы при отверждении или охлаждении за счёт заполнения объёма и ограничения деформаций полимерной фазы [12]. Наличие тугоплавких оксидов также может повышать термостабильность композитов и уменьшать скорость терморазложения; в работе Shafik и соавт. (2025) показано, что образцы с 40% керамического порошка, близкого по природе к зольным оксидным наполнителям теряли массу при нагреве медленнее и демонстрировали несколько более высокую температуру начала разложения по сравнению с чистым полистиролом [10]. Поскольку зола уноса электрически непроводящая, её введение обычно не приводит к заметному ухудшению электроизоляционных свойств.

Доменные и металлургические шлаки. Доменный шлак является побочным продуктом выплавки чугуна и, как правило, представлен оксидной системой на основе CaO, SiO₂, Al₂O₃ и MgO при плотности порядка 2,8-3,0 г/см³. Для применения в полимерных композитах шлак обычно измельчают до тонкости цемента. По характеру действия в полимерной матрице шлаковый порошок во многом близок к золе уноса, поскольку также состоит из твёрдых оксидных частиц. Наиболее устойчиво в литературе отмечается рост прочности на сжатие и твёрдости, особенно в полимербетонах и полиэфирных композициях строительного назначения [14]. Например, для полиэфирного композита с 15% шлака сообщается увеличение прочности на сжатие на 4%, а изгибной прочности на 21% [15]. В термопластичных матрицах эффекты зачастую более неоднозначны: так, при введении гранулированного доменного шлака в полиамид-6 на уровне 30-40% наблюдали повышение износостойкости и теплостойкости, однако прочность при растяжении снижалась, что объясняют слабым межфазным сцеплением «шлак–полимер» при высоком наполнении [1]. Шлаки, особенно базовые (CaO-rich), способны взаимодействовать с влагой, поэтому композиты с ними могут проявлять умеренный рост водопоглощения и в ряде случаев требуют добавок-стабилизаторов для снижения возможных щелочных эффектов. Вместе с тем пористая структура отдельных шлаковых частиц может способствовать поглощению энергии деформации, что потенциально отражается на ударной вязкости. Термическая стойкость композитов со шлаком обычно улучшается за счёт высокой теплоёмкости и огнестойкости оксидного наполнителя. Дополнительно подчёркивается, что доменные шлаки в большинстве случаев радиационно безопасны и их применение в материалах не приводит к недопустимому росту фонового излучения [2].

Красный шлам. Красный (бокситовый) шлам представляет собой мелкодисперсный остаток производства глинозёма, содержащий оксиды Fe₂O₃, Al₂O₃ и TiO₂, а также щелочные соединения; для него характерны красно-бурый цвет и повышенная плотность порядка 3,3–3,6 г/см³. При введении умеренных количеств красного шлама композиты обычно демонстрируют рост твёрдости и модуля упругости. Так, в полиэфирной матрице добавки 10-15% шлама увеличивают твёрдость и прочность при сжатии, одновременно повышая плотность материала [15]. Также сообщается об улучшении износостойкости и сопротивления ползучести, что связывают с вкладом твёрдых частиц Fe₂O₃. При чрезмерно высоком наполнении (более 30%) прочность при растяжении может снижаться, поскольку частицы шлама нередко имеют пластинчатую морфологию и способны выступать концентраторами напряжений при изгибе. Отдельный интерес представляет влияние шлама на ударное поведение и демпфирование: в исследовании [11] эпоксидно-бутадиеновая матрица с 50-90% красного шлама демонстрировала повышенную ударопрочность и поглощение энергии удара по сравнению с композитом, наполненным глиноземистым порошком. Щёлочность шлама в составе полимерной матрицы проявляется слабее, однако при недостаточной промывке возможна деградация некоторых полимеров из-за остаточной щёлочи. Композиты с красным шламом нередко уступают по влагостойкости системам с более инертными наполнителями, поэтому могут требовать гидрофобизаторов или иной поверхностной модификации. За счёт высокого содержания Fe₂O₃ шлам способен повышать тепло- и огнестойкость; сообщалось, что введение 20-30% шлама в эпоксидные композиции уменьшает скорость горения и дымообразование. Помимо этого, красный шлам придаёт материалам функциональные свойства, включая электромагнитное экранирование: показано, что смесь красного шлама с углеродными нанотрубками в силиконовой матрице эффективно поглощает СВЧ-излучение и может использоваться как экран электромагнитных помех [16], что иллюстрирует потенциал высокотехнологичных применений данного отхода.

Строительный мусор. Отходы строительной индустрии неоднородны по составу и включают фрагменты бетона, кирпича, керамики и другие минеральные компоненты. Их плотность обычно находится в пределах 2,0–2,5 г/см³. После сортировки, удаления примесей и дробления материал нередко дополнительно размалывают до порошка с размером частиц порядка 100–500 мкм; в таком виде он может применяться как минеральный наполнитель полимерных композитов. По природе это сырьё близко к традиционным наполнителям (песок, кварцевые порошки), поэтому его введение обычно повышает модуль упругости и может умеренно увеличивать прочность при сжатии. Вместе с тем прочность при растяжении и изгибе иногда снижается из-за слабого межфазного контакта между полимером и частицами «старого» цементного камня. Так, в работе Keskisaari и соавт. (2016) добавление порошка кирпича и бетона в древесно-полимерный композит привело к росту плотности и жёсткости, однако прочность в целом сохранилась на уровне материала без наполнителя [17]. Более свежие исследования показывают, что потенциал строительных отходов существенно раскрывается при грамотном подборе фракционного состава и комбинации компонентов. Shafik и соавт. (2025) получили композиты на основе отходов упаковочного полистирола, усиливая их гибридными наполнителями из древесной стружки, керамической крошки и кирпичного боя [10]. Оптимальная композиция (20% керамики и 20% древесины) обеспечила более чем двукратный рост прочности при растяжении, а керамическая составляющая одновременно заметно снизила влагопоглощение и улучшила термическую устойчивость: на термограммах образцы с кирпичным и керамическим наполнителем характеризовались меньшей скоростью разложения и более поздним началом деструкции [10]. В результате можно заключить, что при корректной подготовке и подборе состава строительные отходы, особенно керамическая фракция, способны выполнять роль эффективного наполнителя для композитов строительного назначения, повышая как прочностные, так и долговечностные характеристики. При этом такие материалы сохраняют диэлектрические свойства, достаточные для применения в изоляционных изделиях; в частности, для композитов с кирпичным порошком отмечены низкие диэлектрические потери и проводимость [10].

Рис. 1 - Качественная оценка влияния различных техногенных отходов на свойства полимерных композитов

Стеклобой (отходы стекла). Битое стекло после помола представляет собой стеклянный порошок, химически близкий к силикатным наполнителям, примерно 70-75% SiO₂ с присутствием Na₂O и CaO при плотности около 2,5 г/см³. По составу стеклопорошок сопоставим с кварцевыми наполнителями, однако отличается гладкой поверхностью частиц, что может снижать межфазное сцепление без специальных приёмов модификации. В композитах стеклобой чаще всего ведёт себя как инертный минеральный наполнитель, повышая твёрдость и улучшая стойкость к царапанию и истиранию. Например, для эпоксидных покрытий показано, что введение тонкоизмельчённого стекла увеличивает микротвёрдость по Виккерсу и повышает абразивную стойкость по сравнению с чистой эпоксидной смолой [18]. Прочность при изгибе и растяжении при умеренном содержании стеклопорошка (порядка 5-10%) может незначительно возрастать, тогда как при высоких долях (более 30%) возможно снижение прочности из-за концентрации напряжений у острых граней стеклянных частиц [19]. Важным преимуществом стеклянного наполнителя является крайне низкое влагопоглощение, поэтому композиты обычно сохраняют невысокое водопоглощение; стекло также является диэлектриком, и электрические изоляционные характеристики, как правило, не ухудшаются. При этом оптические свойства пластика меняются ожидаемо: прозрачность падает, материал становится мутным. Благодаря высокой термостойкости стекло способно повышать теплостойкость композита и сдвигать температурные характеристики в сторону более стабильного поведения при нагреве (эффект зависит от матрицы и наполнения). Для полимербетонов на полиэфирных или эпоксидных связующих замена части кварцевого песка стеклобоем приводила к росту прочности при сжатии (примерно на 5–10%) и увеличению изгибной прочности (до +3 МПа) [9], что связывают с высокой прочностью стеклянных частиц и их плотной упаковкой в матрице. Таким образом, стеклобой может рассматриваться как практичная альтернатива коммерческим кварцевым наполнителям и микрокальциту, переводя стекольные отходы в ресурс для производства материалов.

Прочие техногенные наполнители. Помимо перечисленных, в последние годы активно изучаются и другие потоки отходов. Резиновая крошка из изношенных шин используется для повышения упругости и демпфирования и находит применение в асфальтополимерных системах и ряде полимерных композитов [20]. Текстильные отходы (например, измельчённые джинсовые ткани) рассматривались как волокнистый наполнитель в биоразлагаемых матрицах и в отдельных работах способствовали росту прочности при растяжении [21]. Отходы электронной промышленности также представляют интерес: после удаления металлов неметаллическая фракция печатных плат измельчается и вводится в термопласты и термореактивные смолы, повышая жёсткость и огнестойкость, хотя ударная вязкость при этом может снижаться [22- 24]. Отдельно стоит отметить применение золы и шлаков в геополимерных системах [23]; хотя это уже относится к неорганическим матрицам, по сути, речь идёт о композитах, где отходы замещают цементное сырьё. В рамках обзора, ориентированного на полимерные матрицы, общий вывод остаётся одинаковым: большинство минеральных порошковых отходов при соответствующей подготовке способны работать как наполнители, обеспечивая свойства, сопоставимые с традиционными минеральными добавками, а иногда и придавая материалам дополнительные функциональные эффекты.

Сравнительные результаты физико-химических исследований полимерных композитов с техногенными наполнителями. Обобщение литературных данных [1,5] показывает, что техногенные минеральные наполнители по-разному влияют на ключевые физико-химические характеристики полимерных композитов – плотность, водопоглощение, усадку, термостабильность и огнестойкость. В большинстве работ введение порошков отходов приводит к росту плотности и уменьшению усадки по сравнению с чистой матрицей за счёт замещения части объёма полимера более плотной неорганической фазой и снижения доли усадочной составляющей [7, 8].

По влиянию на водопоглощение и влагостойкость можно условно выделить две группы систем. Относительно инертные наполнители – зола уноса, стеклобой при умеренном содержании (до ~10-20 мас. %) лишь слабо увеличивают водопоглощение либо сохраняют его на уровне исходного полимера благодаря низкой открытой пористости частиц и практически отсутствующей собственной сорбционной способности [6, 9]. Наполнители с развитой пористостью и/или щелочной поверхностью, такие как красный шлам и строительный мусор (бетонный и кирпичный бой), напротив, вызывают заметный рост водопоглощения и снижение влагостойкости композитов [3, 18]. Показано, что применение поверхностных модификаторов и компатибилизаторов позволяет частично нивелировать этот эффект и сохранить приемлемый уровень прочности [20,21]. Большинство техногенных наполнителей улучшает термостабильность и огнестойкость материалов. Зола уноса, шлаки, стеклобой и красный шлам, состоящие преимущественно из тугоплавких оксидов, повышают температуру начала термического разложения, уменьшают скорость потери массы при нагреве и в ряде случаев снижают горючесть и дымообразование [5, 9, 16]. Это особенно характерно для композитов строительного и электротехнического назначения. При этом электрофизические свойства многих систем (зола уноса, стеклобой, значительная часть строительных отходов) остаются на уровне исходных полимеров, что позволяет использовать такие композиты в качестве конструкционно-изоляционных материалов [19, 21].

Обсуждение. Рассмотренные результаты подтверждают, что техногенные отходы могут успешно выполнять функцию наполнителей, во многом аналогичную традиционным (кальцит, тальк, стекловолокно), и в некоторых случаях придавать композитам уникальные свойства. Встает вопрос, насколько эта концепция реализована на практике и каковы ее преимущества с точки зрения экологии и экономики?

С экологической точки зрения выгоды очевидны. Каждая тонна отходов, вовлечённая во вторичное использование, это тонна, не отправленная на полигон. Использование техногенных наполнителей снижает потребность в добыче и производстве первичных наполнителей (карбонатных, силикатных), а значит, уменьшает связанную с этим нагрузку на природу. Снижение объема захороняемых отходов напрямую способствует защите почв и вод от потенциального загрязнения тяжелыми металлами, которые присутствуют в некоторых отходах. Заливка таких отходов в полимер фактически иммобилизует опасные элементы в твердой матрице, предотвращая их вымывание [24]. Например, композиты на основе красного шлама могут служить барьером для тяжелых металлов вместо хранения жидкой шламовой пульпы, ее можно включить в полимербетонные блоки, безопасные при эксплуатации. В случае золы уноса использование в композитах устраняет проблему ветровой эрозии золоотвалов. Производство полимеров обычно сопровождается выбросами CO₂, но добавление наполнителя сокращает долю полимера в продукте. “Углеродный след” отхода условно нулевой (или даже отрицательный, учитывая, что в противном случае мог бы выделяться метан при захоронении органических отходов). Таким образом, наполненные отходами пластики могут иметь меньший углеродный след на единицу изделия, чем чистые пластики.

Следует, впрочем, отметить, что экологический эффект должен подтверждаться оценкой жизненного цикла. Не все отходы одинаково безопасны. Например, зола и шлам могут содержать радиоактивные элементы. Требуется контроль радиационной активности как упоминалось, многие золы проходят по первому классу (Аэфф < 370 Бк/кг) и пригодны для использования [2]. Если же отход имеет повышенный радиационный фон или сильно токсичен, его применение в массовых изделиях ограничено санитарными нормами. Полимерные композиты с отходами должны тестироваться на вымывание и эмиссию вредных веществ. В большинстве случаев инкапсуляция в полимер надежно удерживает загрязнители. Например, испытания геополимеров с красным шламом показали минимальное выщелачивание тяжелых металлов [11]. Аналогично, зола уноса в ПВХ-композите не высвобождает вредных веществ даже при контакте с водой, что позволяет использовать такие материалы в несущих конструкциях и несжатых изделиях без риска для окружающей среды.

Экономические выгоды двоякие. Для производителей материалов это удешевление сырья, для предприятий-отходообразователей это снижение расходов на утилизацию. Минеральные наполнители традиционно стоят значительно дешевле полимеров. В случае техногенных отходов цена наполнителя может быть вовсе нулевой или отрицательной, когда полигон берет плату за прием отхода. Как отмечают исследователи, добавление дешевого наполнителя вместо части полимера - это прямой путь к удешевлению продукции [12]. Например, если 30% дорогого эпоксидного связующего заменить золой, стоимость композита снизится, а прочностные характеристики могут даже вырасти. Это обусловлено тем, что себестоимость заполненного композита ниже, а получаемые свойства все еще находятся на приемлемом уровне. Более того, во многих случаях снижение прочности вовсе не происходит, как мы видели, иногда прочность растет. Таким образом, экономическая целесообразность доказана. Композиты на отходах конкурируют по свойствам с обычными, но обходятся дешевле в производстве. Для предприятия, генерирующего отход, создание продукта с его использованием означает превращение пассива в актив. Например, теплоэлектростанция, передавая золу в производство композитов, экономит на эксплуатации золоотвалов и может получать доход от продажи золы как сырья. В Алтайском крае уже практикуется передача золы ТЭЦ дорожно-строительным предприятиям, что местные власти поддерживают как более экологичный и выгодный способ обращения с отходом [25]. Конечно, есть и затраты. Требуется оборудование для помола, сушки отходов, добавки для улучшения совместимости, контроль качества. При масштабном производстве они, как правило, окупаются. Экономический анализ Барахтенко В.В. (2018) показал, что оптимизация рецептур ПВХ-зола композита позволяет добиться прочности на уровне стандартов, при этом снижение себестоимости достигает нескольких десятков процентов за счет замещения ПВХ золой [2].

Несмотря на очевидные плюсы, применение техногенных наполнителей требует учета некоторых моментов. Во-первых, нестабильность состава отходов. Качество, химический состав могут варьировать от партии к партии, усложняя стандартизацию. В качестве решении - тщательная входная характеристика сырья, возможно, смешение больших объемов для усреднения параметров. Во-вторых, необходимость измельчения до тонкой фракции. Это энергозатратно, и слишком крупный наполнитель ведет к плохим свойствам. Однако современные мельницы и классификаторы способны готовить ультрадисперсные порошки, более того, у многих отходов уже изначально мелкая фракция. В-третьих, износ оборудования. Абразивные частицы, как шлаки и стекла могут повышать износ экструдеров и смесителей. Здесь пригодятся твердые наплавки на шнеки или выбор оборудования, рассчитанного на минералонаполненные смеси. В-четвертых, логистика: для эффективного внедрения желательно, чтобы поблизости от места образования отхода было производство пластмасс или стройматериалов. Именно поэтому особенно перспективна тема на стыке отраслей. Например, при ТЭС организовать производство блоков или панелей из золонаполненного композита, или при металлоплавильном заводе – цех композитных изделий с шлаком. Такой подход укладывается в концепцию промышленных симбиозов и циркулярной экономики.

Как следует из обобщённых сравнительных данных по физико-химическим характеристикам композитов с техногенными наполнителями [1-9, 13-23], большинство таких систем обеспечивает повышение термостойкости и жёсткости при допустимом росте водопоглощения.

Научные исследования продолжаются, разрабатываются нанокомпозиты с отходами, комбинированные наполнители, а также биополимерные композиты с техногенными отходами, что позволяет получать более экологичные продукты на всём жизненном цикле [26]. Интерес представляет и аддитивное производство: эксперименты с 3D-печатью пластиками, наполненными порошками золы или древесных отходов, показали возможность создания сложных деталей из таких материалов [27].

Выводы. Анализ работ 2018-2025 годов показывает, что использование техногенных отходов в качестве наполнителей для полимерных композитов – это устойчивое и уже хорошо обоснованное направление, позволяющее одновременно решать задачи утилизации отходов и снижения расхода первичных ресурсов. Практически все основные типы полимерных матриц могут быть успешно наполнены золой уноса, шлаками, красным шламом, строительным мусором, стеклобоем и другими минеральными порошками при условии правильной подготовки и модификации наполнителя. В большинстве случаев техногенные наполнители повышают жёсткость, модуль упругости, твердость и термостойкость композитов. Наиболее перспективной областью применения остаются строительные и электротехнические материалы. Экологический и экономический эффект связан с уменьшением объёмов отходов, снижением нагрузки на полигоны и удешевлением продукции за счёт замещения части полимера дешёвым вторичным сырьём. Дальнейшее развитие направления связано со стандартизацией вторичных наполнителей, накоплением инженерного опыта, применением нано- и поверхностных модификаций для улучшения межфазного взаимодействия, а также с оценкой жизненного цикла материалов.

- Литература

- Muthukutti G.P., Singh M.K., Palaniappan S.K., et al. Value-added polymer composites using non-metallic industrial waste: A concise review // Chemical Engineering Journal. -2025. -Vol. 512: 162344. DOI 10.1016/j.cej.2025.162344.

- Барахтенко В.В., Бурдонов А.Е., Зелинская Е.В. Оценка эффективности применения промышленных отходов в качестве наполнителя поливинилхлоридных композиций // Строительство и реконструкция. -2018. -№ 6 (80). - С. 74–80.

- Banda M. F., Matabane L., Munyengabe A. A phytoremediation approach for the restoration of coal fly ash polluted sites: A review // Heliyon. -2024. -Vol. 10(23): e40741. DOI 10.1016/j.heliyon.2024.e40741.

- Барахтенко В.В. Строительный композиционный материал на основе отходов ПВХ и золы уноса ТЭЦ: автореф. дис. по ВАК РФ 05.23.05. Санкт-Петербург: СПбГАСУ. -2014.

- Pappu A., Saxena M., Asolekar S. R. Solid wastes generation in India and their recycling potential in building materials // Building and Environment. -2007. -Vol. 42(6). -P. 2311-2320. DOI 10.1016/j.buildenv.2006.04.015.

- Evans L., Harrison P., Lawrence J., Casell J., Thiemann D., Kim J. Coal Ash Primer/Earthjustice. -2023. – 34 p.

- Jagadeesh P., Puttegowda M., Thyavihalli Girijappa Y.G., Rangappa S.M., Siengchin S. Effect of natural filler materials on fiber reinforced hybrid polymer composites: An overview // Journal of Natural Fibers. -2020. -Vol. 19(11). -P. 4132–4147.

DOI 10.1080/15440478.2020.1854145.

- Ağcan A.E., Kartal İ. A Review of Waste-Derived Fillers for Enhancing the Properties of Epoxy Resins // International Journal of Adhesion and Adhesives. -2025. -Vol. 138: 103944. DOI 10.1016/j.ijadhadh.2025.103944.

- Saribiyik M., Piskin A., Saribiyik A. The effects of waste glass powder usage on polymer concrete properties // Construction and Building Materials. -2013. -Vol. 47. -P. 840-844. DOI 10.1016/j.conbuildmat.2013.05.023.

- Shafik E.S., Wissa D.A., Labeeb A.M., Ward A.A., Abd-El-Messieh S.L. Green polymeric composites based on construction and packaging waste: toward advanced insulating materials // Scientific Reports. -2025. -Vol. 15:38495. DOI 10.1038/s41598-025-22450-z.

- Melnyk L., Sviderskyy V. Development of multifunctional polymer composites with high red mud content // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. -2024. -Vol.6. -No. 12(132). - P.34-43. DOI 10.15587/1729-4061.2024.317952.

- Colmar J., McBay A. Fly ash filler and polyvinyl chloride compositions and conduits therefrom/ Patent publication number: 20020040084. -2002.

- Nagaraja S., Anand P.B., Ammarullah M.I. Influence of fly ash filler on the mechanical properties and water absorption behaviour of epoxy polymer composites reinforced with pineapple leaf fibre for biomedical applications // RSC Advances. -2024. -Vol. 14(21). -P. 14680-14696. DOI:10.1039/d4ra00529e.

- Rachchh N.V., Misra R.K., Roychowdhary D.G. Effect of red mud filler on mechanical and buckling characteristics of coir fibre-reinforced polymer composite // Iranian Polymer Journal. -2015. -Vol. 24(3). P. 253-265. DOI 10.1007/s13726-015-0317-4.

- Sarde B., Patil Y.D., Dholakiya B., Pawar V. Evaluation of effect of red mud and fly ash as filler on the properties of modified PET resin polymer mortar composite // Innovative Infrastructure Solutions. -2025. -Vol. 10(3). -P. 1-12. DOI10.1007/s41062-025-01922-1.

- Oral I., Özmeral N., Ahmetli G., Guzel H. Elastic and acoustic properties determination of epoxy/polystyrene/nanoclay/red mud waste hybrid composites by ultrasonic method // Polymer Composites. -2025. -Vol. 46(1). -P. 930–948. DOI 10.1002/pc.29224.

- Keskisaari A., Butylina S., Kärki T. Use of construction and demolition wastes as mineral fillers in hybrid wood–polymer composites // Journal of Applied Polymer Science. -2016. -Vol. 133(19). DOI 10.1002/app.43412,

- Buaphuen P., Makcharoen W., Vittayakorn W. The enhancement of polymer composite coating by using a waste glass powder as alternative reinforcement // Ferroelectrics. -2022. -Vol. 601(1). -P. 151-163. DOI 10.1080/00150193.2022.2130771.

- Bal B.C., Narlioglu N. Effect of waste glass reinforcements particle size on some properties of HDPE-based composites // Tribology and Materials. -2025. -Vol.4(1). -P.29–37. DOI:10.46793/tribomat.2025.001.

- Abdulhameed J.I., Ali A.H., Kara İ.H., Mahan H.M., Konovalov S.V., Al-Nedawi N.M. Preparing eco-friendly composite from end-life tires and epoxy resin and examining its mechanical, and acoustic insulation properties // International Journal of Nanoelectronics and Materials. -2024. -Vol. 17(1). -P. 1-5. DOI 10.58915/ijneam.v17i1.514.

- Shafqat A.R., Hussain M., Nawab Y., Ashraf M., Ahmad S., Batool G. Circularity in materials: a review on polymer composites made from agriculture and textile waste // International Journal of Polymer Science. -2023. -Vol. 2023(1): 5872605. DOI 10.1155/2023/5872605.

- Wang X., Fu C., Feng Z., Huo H., Yin X., Gao G., et al. Flyash/polymer composite electrolyte with internal binding interaction enables highly-stable extrinsic-interfaces of all-solid-state lithium batteries // Chemical Engineering Journal. -2022. -Vol. 428: 131041. DOI 10.1016/j.cej.2021.131041.

- Герасимова Н.П. Установка для интенсификации процесса затвердевания бетона с использованием золы уноса ТЭЦ // Вестник ИрГТУ. -2016. -№ 7(114). -C. 126-132. DOI 10.21285/1814-3520-2016-7-126-132.

- Flores-Campos R., Deaquino-Lara R., Rodríguez-Reyes M., Martínez-Sánchez R., Estrada-Ruiz R.H. The use of nonmetallic fraction particles with the double purpose of increasing the mechanical properties of low-density polyethylene composite and reducing the pollution associated with the recycling of metals from e-waste // Recycling. -2024. -Vol. 9(4): 56. DOI 10.3390/recycling9040056.

- Кузнецова Т.В. В Алтайском крае используют золу Барнаульской ТЭЦ для ремонта дорог// Российская газета. -2025. - ЭЛ № ФС 77 -50379.

- Chaturvedi A.K., Gupta M.K., Pappu A. The role of carbon nanotubes on flexural strength and dielectric properties of water sustainable fly ash polymer nanocomposites // Physica B: Condensed Matter. -2021.-Vol. 620: 413283. DOI 10.1016/j.physb.2021.413283.

- Mojapelo K.S., Kupolati W.K., Burger E.A., Ndambuki J.M., Snyman J., Sadiku E.R. Recent progress in preparation, improvement and applications of green polymer composites // Biopolymers. -2025. -Vol. 116(6): e70059. DOI 10.1002/bip.70059.

- References

1. Muthukutti G.P., Singh M.K., Palaniappan S.K., et al. Value-added polymer composites using non-metallic industrial waste: A concise review // Chemical Engineering Journal. -2025. -Vol. 512: 162344. DOI 10.1016/j.cej.2025.162344.

2.Barahtenko V.V., Burdonov A.E., Zelinskaja E.V. Ocenka jeffektivnosti primenenija promyshlennyh othodov v kachestve napolnitelja polivinilhloridnyh kompozicij // Stroitel'stvo i rekonstrukcija. -2018. -№ 6 (80). -S. 74–80. [in Russian]

3. Banda M. F., Matabane L., Munyengabe A. A phytoremediation approach for the restoration of coal fly ash polluted sites: A review //Heliyon. -2024. -Vol. 10(23): e40741. DOI 10.1016/j.heliyon. 2024.e40741. [in Russian]

4. Barahtenko V.V. Stroitel'nyj kompozicionnyj material na osnove othodov PVH i zoly unosa TJeC: avtoref. dis. po VAK RF 05.23.05. Sankt-Peterburg: SPbGASU. -2014. [in Russian]

5.Pappu A., Saxena M., Asolekar S. R. Solid wastes generation in India and their recycling potential in building materials //Building and Environment. -2007. -Vol. 42(6). -P. 2311–2320. DOI 10.1016/j.buildenv.2006.04.015.

6. Evans L., Harrison P., Lawrence J., Casell J., Thiemann D., Kim J. Coal Ash Primer/Earthjustice. -2023. -34 p.

7. Jagadeesh P., Puttegowda M., Thyavihalli Girijappa Y.G., Rangappa S.M., Siengchin S. Effect of natural filler materials on fiber reinforced hybrid polymer composites: An overview // Journal of Natural Fibers. -2020. -Vol. 19(11). -P. 4132–4147. DOI 10.1080/15440478.2020.1854145.

8. Ağcan A.E., Kartal İ. A Review of Waste-Derived Fillers for Enhancing the Properties of Epoxy Resins // International Journal of Adhesion and Adhesives. -2025. -Vol. 138: 103944. DOI 10.1016/j.ijadhadh.2025.103944.

9. Saribiyik M., Piskin A., Saribiyik A. The effects of waste glass powder usage on polymer concrete properties // Construction and Building Materials. -2013. -Vol. 47. -P. 840-844. DOI 10.1016/j.conbuildmat.2013.05.023.

10. Shafik E.S., Wissa D.A., Labeeb A.M., Ward A.A., Abd-El-Messieh S.L. Green polymeric composites based on construction and packaging waste: toward advanced insulating materials // Scientific Reports. -2025. -Vol. 15:38495. DOI 10.1038/s41598-025-22450-z.

11.Melnyk L., Sviderskyy V. Development of multifunctional polymer composites with high red mud content // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. -2024. -Vol.6. -No. 12(132). -P.34-43. DOI 10.15587/1729-4061.2024.317952.

12. Colmar J., McBay A. Fly ash filler and polyvinyl chloride compositions and conduits therefrom/ Patent publication number: 20020040084. -2002.

13. Nagaraja S., Anand P.B., Ammarullah M.I. Influence of fly ash filler on the mechanical properties and water absorption behaviour of epoxy polymer composites reinforced with pineapple leaf fibre for biomedical applications // RSC Advances. -2024. -Vol. 14(21). -P. 14680-14696. DOI10.1039/d4ra00529e.

14.Rachchh N.V., Misra R.K., Roychowdhary D.G. Effect of red mud filler on mechanical and buckling characteristics of coir fibre-reinforced polymer composite // Iranian Polymer Journal. -2015. -Vol. 24(3). P. 253-265. DOI 10.1007/s13726-015-0317-4.

15. Sarde B., Patil Y.D., Dholakiya B., Pawar V. Evaluation of effect of red mud and fly ash as filler on the properties of modified PET resin polymer mortar composite // Innovative Infrastructure Solutions. -2025. -Vol. 10(3). -P. 1–12. DOI 10.1007/s41062-025-01922-1.

16. Oral I., Özmeral N., Ahmetli G., Guzel H. Elastic and acoustic properties determination of epoxy/polystyrene/nanoclay/red mud waste hybrid composites by ultrasonic method // Polymer Composites. -2025. -Vol. 46(1). - P. 930-948. DOI 10.1002/pc.29224.

17. Keskisaari A., Butylina S., Kärki T. Use of construction and demolition wastes as mineral fillers in hybrid wood–polymer composites // Journal of Applied Polymer Science. -2016. -Vol. 133(19). DOI 10.1002/app.43412,

18. Buaphuen P., Makcharoen W., Vittayakorn W. The enhancement of polymer composite coating by using a waste glass powder as alternative reinforcement // Ferroelectrics. -2022. -Vol. 601(1). -P. 151-163. DOI 10.1080/00150193.2022.2130771.

19. Bal B.C., Narlioglu N. Effect of waste glass reinforcements particle size on some properties of HDPE-based composites // Tribology and Materials. -2025. -Vol. 4(1). -P. 29-37. DOI 10.46793/tribomat.2025.001.

20.Abdulhameed J.I., Ali A.H., Kara İ.H., Mahan H.M., Konovalov S.V., Al-Nedawi N.M. Preparing eco-friendly composite from end-life tires and epoxy resin and examining its mechanical, and acoustic insulation properties // International Journal of Nanoelectronics and Materials. -2024. -Vol. 17(1). -P. 1-5. DOI 10.58915/ijneam.v17i1.514.

21. Shafqat A.R., Hussain M., Nawab Y., Ashraf M., Ahmad S., Batool G. Circularity in materials: a review on polymer composites made from agriculture and textile waste // International Journal of Polymer Science. -2023. -Vol. 2023(1):5872605. DOI 10.1155/2023/5872605.

22. Wang X., Fu C., Feng Z., Huo H., Yin X., Gao G., et al. Flyash/polymer composite electrolyte with internal binding interaction enables highly-stable extrinsic-interfaces of all-solid-state lithium batteries // Chemical Engineering Journal. -2022. -Vol. 428: 131041. DOI 10.1016/j.cej.2021.131041.

23. Gerasimova N.P. Ustanovka dlja intensifikacii processa zatverdevanija betona s ispol'zovaniem zoly unosa TJeC // Vestnik IrGTU. -2016. -№ 7 (114). –S. 126-132. DOI 10.21285/1814-3520-2016-7-126-132. [in Russian]

24. Flores-Campos R., Deaquino-Lara R., Rodríguez-Reyes M., Martínez-Sánchez R., Estrada-Ruiz R.H. The use of nonmetallic fraction particles with the double purpose of increasing the mechanical properties of low-density polyethylene composite and reducing the pollution associated with the recycling of metals from e-waste // Recycling. -2024. -Vol. 9(4): 56. DOI  10.3390/recycling9040056.

25. Kuznecova T.V. V Altajskom krae ispol'zujut zolu Barnaul'skoj TJeC dlja remonta dorog// Rossijskaja gazeta. -2025. - JeL № FS 77 -50379. [in Russian]

26. Chaturvedi A.K., Gupta M.K., Pappu A. The role of carbon nanotubes on flexural strength and dielectric properties of water sustainable fly ash polymer nanocomposites // Physica B: Condensed Matter. -2021.-Vol. 620: 413283. DOI 10.1016/j.physb.2021.413283.

27. Mojapelo K.S., Kupolati W.K., Burger E.A., Ndambuki J.M., Snyman J., Sadiku E.R. Recent progress in preparation, improvement and applications of green polymer composites // Biopolymers. -2025. -Vol. 116(6): e70059. DOI 10.1002/bip.70059.

Сведения об авторах

Аманғалиева А.Е. - магистрант, Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова, Актобе, Казахстан, e-mail: Ashlen002@gmail.com;

Орынбасар Р.О. - кандидат химических наук, доцент, Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова, Актобе, Казахстан, e-mail: raihan_06_79@mail.ru;

Тастанова Л.К. - кандидат химических наук, профессор Heriot Watt Aktobe Campus, Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова, Актобе, Казахстан, e-mail: lyazzatt@mail.ru;

Жакупова  Г.Ж.  -  преподаватель, Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова, Актобе, Казахстан, e-mail: gulmira.zhakupova80@bk.ru;

Жумабекова А.К. - кандидат химических наук, доцент, Казахский университет технологии и бизнеса им.К.Кулажанова, Астана, Казахстан, e-mail:,zhumabekova_ak@mail.ru.

Information about the authors

Amangalieva A.Y. - Master's student, K.Zhubanov Aktobe Regional University, Aktobe, Kazakhstan, e-mail: Ashlen002@gmail.com;

Orynbasar R.O. - Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, K.Zhubanov Aktobe Regional University, Aktobe, Kazakhstan, e-mail: raihan_06_79@mail.ru;

Tastanova L.K. - Candidate of Chemical Sciences, Professor of Heriot Watt Aktobe Campus, K.Zhubanov Aktobe Regional University, Aktobe, Kazakhstan, e-mail: lyazzatt@mail.ru;

Zhakupova G.Z. - Lecturer K.Zhubanov Aktobe Regional University, Aktobe, Kazakhstan, e-mail: gulmira.zhakupova80@bk.ru;

Zhumabekova A.K. - Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, K.Kulazhanov Kazakh University of Technology and Business, Astana, Kazakhstan, e-mail: zhumabekova_ak@mail.ru.

IRSTI 61.67.81

PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES AND DURABILITY OF GEOCOMPOSITE BASED ON LOW-PRESSURE POLYETHYLENE AND GEOTEXTILE DURING LONG-TERM OPERATION

1N.V.Seraya, 2V.V. Litvinov, 1G.K.Daumova, 1D.E. Sovetkhanov,

3M. Rutkowska-Gorczyca, 1M.M. Baimurzina

1 D.Serikbayev East Kazakhstan Technical University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan,

2Proektno-ekologicheskoe bjuro LLP, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan,

3Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland

Correspondent-author: gulzhan.daumova@mail.ru

The paper presents the results of experimental studies of the physico-mechanical properties of geocomposite used as a covering material for winter blocks of TMF dumps of the Kounrad mine. The changes in the basic strength and deformation characteristics of the material depending on the service life (1 month, 2 years, 3 years) have been studied. The tests were carried out according to GOST standards with the determination of surface density, tensile and tear strength, elongation, yield strength, resistance to aggressive media and repeated freezing and thawing. The results showed that with increasing service life, there is an increase in surface density (from 445 to 604 g/m2) and tensile strength (up to 9.5 kN/m), while reducing elongation. Geocomposite demonstrates high resistance to aggressive environments (up to 96%) and frost resistance, which confirms its durability and suitability for long-term use under conditions of variable climatic loads.

Keywords: geocomposite, low-pressure polyethylene, geotextile, physical and mechanical properties, strength, deformability, frost resistance, resistance to aggressive environments, operation, durability.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ГЕОКОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ И ГЕОТЕКСТИЛЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1Н.В.Серая,, 2В.В.Литвинов, 1Г.К.Даумова, 1Д.Е.Советханов, 3M. Rutkowska-Gorczyca,

1М.М. Баймурзина

1Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева, Усть-Каменогорск, Казахстан,

2ТОО «Проектно-экологическое бюро», Усть-Каменогорск, Казахстан,

3Wrocław University of Science and Technology, Вроцлав, Польша,

e-mail: gulzhan.daumova@mail.ru

В работе представлены результаты экспериментальных исследований физико-механических свойств геокомпозита, применяемого в качестве укрывного материала зимних блоков отвалов ТМО Коунрадского рудника. Изучены изменения основных прочностных и деформационных характеристик материала в зависимости от срока эксплуатации (1 месяц, 2 года, 3 года). Испытания проводились по стандартам ГОСТ с определением показателей поверхностной плотности, прочности при растяжении и разрыве, относительного удлинения, предела текучести, устойчивости к агрессивным средам и многократному замораживанию-оттаиванию. Результаты показали, что с увеличением срока эксплуатации наблюдается рост поверхностной плотности (с 445 до 604 г/м²) и прочности при растяжении (до 9,5 кН/м), при одновременном снижении относительного удлинения. Геокомпозит демонстрирует высокую устойчивость к агрессивным средам (до 96 %) и морозостойкость, что подтверждает его долговечность и пригодность для длительного использования в условиях переменных климатических нагрузок.

Ключевые слова: геокомпозит, полиэтилен низкого давления, геотекстиль, физико-механические свойства, прочность, деформативность, морозостойкость, устойчивость к агрессивным средам, эксплуатация, долговечность.

ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ ТӨМЕН ҚЫСЫМДЫ ПОЛИЭТИЛЕН ЖӘНЕ ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕГІЗІНДЕГІ ГЕОКОМПОЗИТТІҢ ФИЗИКАЛЫҚ-МЕХАНИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ МЕН БЕРІКТІГІ

1Н.В.Серая,, 2В.В.Литвинов, 1Г.К.Даумова, ,1Д.Е.Советханов, 3M. Rutkowska-Gorczyca,

1М.М. Баймурзина

1Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті, Өскемен, Қазақстан,

2"Проектно-экологическое бюро" ЖШС, Өскемен, Қазақстан,

3Wrocław University of Science and Technology, Вроцлав, Польша,

e-mail: gulzhan.daumova@mail.ru

Жұмыста Қоңырат кенішінің ТМО үйінділерінің қысқы блоктарының жабын материалы ретінде қолданылатын геокомпозиттің физика-механикалық қасиеттерін эксперименттік зерттеу нәтижелері келтірілген. Пайдалану мерзіміне (1 ай, 2 жыл, 3 жыл) байланысты материалдың негізгі беріктігі мен деформациялық сипаттамаларының өзгеруі зерттелді. Сынақтар беттің тығыздығы, созылу және үзілу беріктігі, салыстырмалы ұзарту, аққыштық шегі, агрессивті ортаға төзімділік және бірнеше рет мұздату-еріту көрсеткіштерін анықтай отырып, МЕСТ стандарттары бойынша жүргізілді. Нәтижелер пайдалану мерзімінің ұлғаюымен салыстырмалы ұзарудың бір мезгілде төмендеуімен беттің тығыздығының (445-тен 604 г/м2-ге дейін) және созылу кезіндегі беріктіктің (9,5 кН/м дейін) өсуі байқалатынын көрсетті. Геокомпозит агрессивті ортаға жоғары төзімділікті (96% дейін) және аязға төзімділікті көрсетеді, бұл оның беріктігі мен өзгермелі климаттық жүктемелер жағдайында ұзақ мерзімді пайдалануға жарамдылығын растайды.

Түйін сөздер: геокомпозит, төмен қысымды полиэтилен, геотекстиль, физикалық-механикалық қасиеттер, беріктік, деформация, аязға төзімділік, агрессивті ортаға төзімділік, эксплуатация, ұзақ мерзімді пайдалану.

Introduction. Modern mining technologies are increasingly introducing geosynthetic materials to solve the problems of engineering protection and stabilization of landfills, tailings dumps and other man-made structures. Of particular importance in this context are geocomposites - multilayer materials that combine the functions of sealing, reinforcement, thermal insulation and protection against erosion processes [1-3]. Due to the combination of polymer and textile components, geocomposites provide high performance properties and durability with a relatively small weight.

One of the most common types of such materials is geocomposite based on low-pressure polyethylene (LPP) and non-woven geotextiles. This type of geomaterial is actively used as a covering and heat-protective coating in the conservation of winter blocks of landfills at mining enterprises. However, during long-term operation, under the influence of temperature fluctuations, freeze-thaw cycles, solar radiation and mechanical loads, physico-chemical and morphological changes occur in the polymer structure, affecting its strength and deformability [4, 5].

Authors [6, 7] showed that over time, the main physical and mechanical parameters of geosynthetics, such as tensile strength, yield strength and elongation, change depending on the degree of aging of the material. Polyethylene and polypropylene components are characterized by a gradual increase in stiffness and density while decreasing plasticity. This is due to the processes of relaxation of internal stresses, accumulation of microdefects and compaction of the material structure.

Special attention is paid to the behavior of geosynthetics when exposed to aggressive chemical environments and freeze-thaw cycles, since these factors determine their service life in real-world operating conditions [8,9]. It is known that for geocomposites used in mining enterprises, high frost resistance and chemical inertia are key parameters of durability.

Despite a significant number of studies devoted to microstructural changes in geosynthetics, the relationship between density, strength characteristics and deformation properties of materials during long-term operations remains insufficiently studied. This is especially true for geocomposites used as thermal protective coatings for landfills in a sharply continental climate.

The purpose of this work is an experimental study of the physico-mechanical properties of a LPP-based geocomposite and geotextile used to shelter winter blocks of TMF dumps at the Kounrad mine, and an assessment of changes in its strength and deformation characteristics depending on the service life.

Materials and methods. The object of research. The object of the study was a geocomposite based on low-pressure polyethylene (LPP) and non-woven geotextile, used as a heat-protective coating for winter blocks of landfills of technogenic mineral formations (TMF) of the Kounrad mine. The material is a two-layer structure that combines the moisture resistance of the polymer layer and the mechanical strength of the textile fabric.

Geocomposite samples that had been in use for various periods of time were selected for testing:

- 1 month - shelter 2022 (block 26, dump 16);

- 2 years - shelter in 2021 (block 20, dump 16);

- 3 years - shelter in 2020 (block 3, dump 16).

This approach made it possible to evaluate the effect of the duration of operation on the physical and mechanical properties of the material.

Test procedure. The tests of the physical and mechanical properties of the geocomposite were carried out in accordance with the requirements of the current national standards - GOST R 50277, 50300-92, 56586, 11262-2017, 55035-2012, 55032-2012 [10-15].

The following parameters were determined for each sample:

- surface density, g/m2 (GOST R 50277) [10];

- tensile strength in the longitudinal and transverse directions, kN/m (GOST R 50300-92) [11];

- elongation at maximum load, % (GOST R 50300-92) [11];

- tensile strength and elongation at break, kN/m and % (GOST R 56586 [12], GOST 11262-2017) [13];

- yield strength and elongation at yield strength (GOST R 56586 [12], GOST 11262-2017) [13];

- resistance to aggressive environments (GOST R 55035-2012) [14];

- resistance to repeated freezing and thawing — frost resistance (GOST R 55032-2012) [15].

Tensile tests were carried out on a universal testing machine at a constant rate of deformation, with maximum load and elongation fixed until the sample collapses. Each test was performed in three parallel repeats, and the results were averaged with a standard deviation.

To determine chemical resistance, the samples were exposed to acidic (pH ≈ 2) and alkaline (pH ≈ 12) media at a temperature of (60 ± 1) °C for 72 hours. Upon completion of the tests, the materials were rinsed with running water, rinsed with distilled water and dried for at least 24 hours at room temperature. Next, the residual tensile strength was determined. The degree of resistance to aggressive media was assessed by the ratio of the strength of the treated samples to the strength of control samples that were not exposed to reagents.

The assessment of resistance to multiple cycles of freezing and thawing was carried out by comparing the mechanical characteristics of control samples and samples that had undergone 10-20 cycles of freezing (at -20 °C) and thawing (at +20 °C) in an aqueous environment. At the end of the cycle, the samples were subjected to tensile tests. Frost resistance was expressed as a percentage of strength retention after cyclic exposure.

The measurement results were processed statistically, with the calculation of average values, standard deviations and the construction of comparative dependencies between the service life and changes in physical and mechanical characteristics. Grapho-analytical methods were used to interpret relationships.

A correlation analysis was performed to identify the relationships between the physical and mechanical characteristics of the geocomposite. The method is based on the calculation of Pearson paired linear correlation coefficients, which allow quantifying the degree and direction of the relationship between two random variables. The correlation coefficient rxy was calculated using the formula (1):

rxy=i=1nxi−x∙yi−yi=1nxi−x2∙i=1nyi−y2                                                          (1)

where xi, yi are the values of the parameters being compared;

x,y - their average values;

n is the number of observations.

The values of the rxy coefficient range from -1 to +1. Positive values correspond to a direct correlation (an increase in one parameter is accompanied by an increase in the other), negative values correspond to an inverse relationship, and values close to zero indicate the absence of a relationship. The average values of the parameters obtained from the results of three series of tests of geocomposite samples with different service life (1 month, 2 years, 3 years) were used for the analysis.

Results and discussion. The results of experimental studies of the physico-mechanical properties of the geocomposite are presented in Table 1. Analysis of the data obtained made it possible to establish patterns of changes in the strength and deformation characteristics of the material depending on its service life as a heat-protective coating for winter blocks of landfills.

One of the key indicators of the state of a geosynthetic material is its surface density, which determines the specific gravity of the web and reflects the degree of its uniformity. According to the experimental data obtained (Table 1), the surface density of the geocomposite increases from 445 g/m2 (sample 2022, 1 month of operation) to 604 g/m2 (sample 2020, 3 years of operation). The increase in this indicator is associated with the penetration of mineral and organic pollutants into the structure of the material both from the outside (surface infiltration) and from the inside — from the side of contact with the soil. An increase in density leads to an increase in the strength, rigidity and wear resistance of the material, but it is accompanied by a decrease in breathability and stretchability. This indicates a gradual consolidation of the geocomposite structure during operation, which was also noted by other researchers [2, 16].

Tensile strength is the main characteristic determining the bearing capacity of geotextile and polymer components. According to the test results, the strength of the geocomposite increases longitudinally from 8.6 to 9.5 kN/m, and in the transverse direction from 6.3 to 7.7 kN/m. The increase in strength indicators confirms the effect of "compaction" of the material during long-term operation, which is associated with a decrease in fiber mobility and increased adhesion between the layers of LPP and geotextile. At the same time, an increase in strength is accompanied by an increase in stiffness, which is consistent with the literature data on the behavior of thermally bonded geosynthetics after cycles of thermo-mechanical aging [17].

Elongation characterizes the ductility and deformability of a material. As the service life of the geocomposite increases, the elongation index decreases from 66 to 44% in the longitudinal direction and from 67 to 43% in the transverse direction (Table 1). The decrease in plasticity is explained by an increase in the density and rigidity of the material due to the compaction of the structure and partial aging of the polymer. This is a typical pattern for polyethylene and polypropylene geosynthetics exposed to atmospheric aging [18].

The tensile strength increases from 1.74 to 2.49 kN/m in the longitudinal direction and from 1.85 to 2.95 kN/m in the transverse direction (Table 1). This indicates that geocomposite retains high strength properties even after prolonged exposure to natural factors. It is likely that partial hardening of the material occurs due to structural "self-sealing" and stress redistribution in the fibers during operation. A similar effect is noted in studies on the durability of geosynthetic materials in the climatic conditions of Central Asia [19].

Table 1 - Basic physical and mechanical characteristics of geocomposite samples

| № | Parameter | Geocomposite sample |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 26th block, 16th dump, 2022 y (1 month) | 20th block, 16th dump, 2021 y, (2 years) | 3rd block, 16th dump, 2020 y (3 years old) |
| 1 | Surface density, g/m2 (according to GOST R 50277) | 445±16 | 523±41 | 604±77 |
| 2 | Tensile strength (longitudinal direction), kN/m (according to GOST R 50300-92) [11] | 8,6±0,5 | 8,9±0,3 | 9,5±0,8 |
| 3 | Tensile strength (transverse direction), kN/m (according to GOST R 50300-92) [11] | 6,3±0,4 | 7,6±0,4 | 7,7±0,9 |
| 4 | Elongation at maximum load (in the longitudinal direction), % (according to GOST R 50300-92) [11] | 66±4 | 36±2 | 44±2 |
| 5 | Elongation at maximum load (in the transverse direction), % (according to GOST R 50300-92) [11] | 67±5 | 53±2 | 43±3 |
| 6 | Tensile strength (in the longitudinal direction), kN/m (according to GOST R 56586 [12], GOST 11262-2017 [13]) | 1,74±0,13 | 2,46±0,59 | 2,49±0,29 |
| 7 | Tensile strength (in the transverse direction), kN/m (according to GOST R 56586 [12], GOST 11262-2017 [13]) | 1,85±0,17 | 2,87±0,59 | 2,95±0,25 |
| 8 | Elongation at break (in the longitudinal direction), % (according to GOST R 56586 [12], GOST 11262-2017 [13]) | 234±34 | 156±30 | 93±6 |
| 9 | Elongation at break (in the transverse direction), % (according to GOST R 56586 [12], GOST 11262-2017 [13]) | 94±23 | 177±25 | 145±20 |
| 10 | Yield strength (in the longitudinal direction), kN/m (according to GOST R 56586 [12], GOST 11262-2017 [13]) | 2,13±0,21 | 3,62±0,30 | 2,69±0,29 |
| 11 | Yield strength (in the transverse direction), kN/m (according to GOST R 56586 [12], GOST 11262-2017 [13]) | 2,23±0,15 | 3,64±0,31 | 3,14±0,21 |
| 12 | Elongation at yield strength (in the longitudinal direction), % (according to GOST R 56586 [12], GOST 11262-2017[13]) | 11±1 | 15±1 | 16±2 |
| 13 | Elongation at yield strength (in the transverse direction), % (according to GOST R 56586 [12], GOST 11262-2017 [13]) | 12±1 | 13±1 | 12±1 |
| 14 | Resistance to aggressive environments, % (according to GOST R 55035 [14]) | 92,1 | 93,4 | 94,9 |
| 15 | Resistance to repeated freezing and thawing (frost resistance), % (according to GOST R 55032-2012 [15]) | 92,2 | 95,5 | 93,1 |

The change in elongation at break is multidirectional. In the longitudinal direction, the elongation decreases from 234 to 93%, reflecting a decrease in the ductility and elastic properties of the material; in the transverse direction, on the contrary, it increases from 94 to 145%. This anisotropy is due to the design features of the geotextile web: the longitudinal direction is more durable but less elastic, while the transverse direction retains the ability to deform under load, compensating for tensile forces.

Yield strength indicators reflect the ability of a material to maintain its shape under prolonged loads. In the longitudinal direction, the yield strength increases from 2.13 to 2.69 kN/m, in the transverse direction - from 2.23 to 3.14 kN/m. An increase in values indicates the formation of a more stable polymer structure showing signs of self-hardening. This is consistent with the known relaxation and creep effects for polyethylene described in the papers [20, 21].

The elongation at yield strength increases longitudinally from 11 to 16% and remains almost unchanged in the transverse direction (12-13%). This data confirm that the material is able to partially retain its deformability during the transition to the stage of plastic flow, which is important for assessing its operational reliability.

According to the test results, the geocomposite demonstrates high chemical resistance: resistance to acidic and alkaline environments is 92-96%. After three years of operation, the material even increases its stability, which is explained by the compaction of the structure and a decrease in the permeability of fibers to reagents. These results confirm the chemical inertia of LPP and polypropylene fibers [22].

All the samples studied showed high resistance to repeated cycles of freezing and thawing - the strength retention was 92-95% (Table 1). In some cases, even a slight increase in strength was observed, which is associated with the effect of "shrinkage" and compaction of the structure during freezing. These results confirm the possibility of long-term use of geocomposite in a sharply continental climate without loss of operational properties.

A comparison of the data obtained shows that with increasing service life, there is a tendency to increase the strength characteristics and decrease the deformability of the material. This is due to the compaction of the structure and the redistribution of stresses in the geocomposite layers. At the same time, the material retains high chemical resistance and frost resistance, which indicates its durability and resistance to climatic influences.

An analysis of the correlations between the physico-mechanical characteristics of the geocomposite showed (Table 2) that most of the strength parameters, including surface density, tensile and tear strength in the longitudinal and transverse directions, have a strong positive correlation with the age of the sample (+0.95...+0.99). This indicates a tendency for the strength and density of the material to increase over time. At the same time, elongation at maximum load and at break in the longitudinal direction shows a strong negative correlation with age (-0.95...-0.99), which indicates a decrease in plasticity and increased rigidity of the material. As the service life increases, the geocomposite becomes more durable but less deformable, which is associated with aging processes and partial degradation of the polymer component. Some parameters, such as elongation at the yield point in the transverse direction and frost resistance, practically do not correlate with age, which reflects their stability regardless of the operating time. Positive correlations between strength characteristics and resistance to aggressive environments (+0.95...+0.96) confirm the durability of the material under chemically aggressive influences.

Thus, the conducted studies have confirmed that the LPP and geotextile-based geocomposite has a set of operational properties that ensure its effective use as a covering material for winter landfill blocks during long-term operations.

Table 2 - Matrix of correlation coefficients between the physical and mechanical characteristics of the geocomposite

| № | Indicator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Surface density, g/m2 | 1 | 0.98 | 0.97 | -0.97 | -0.95 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0.50 | 0.36 | 0.85 | 0.97 | 0.00 | 0.96 | 0.38 |
| 2 | Tensile strength (longitudinal direction), kN/m | 0.98 | 1 | 0.99 | -0.97 | -0.93 | 0.96 | 0.97 | -0.96 | 0.50 | 0.60 | 0.90 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.40 |
| 3 | Tensile strength (transverse direction), kN/m | 0.97 | 0.99 | 1 | -0.94 | -0.91 | 0.95 | 0.97 | -0.94 | 0.45 | 0.55 | 0.89 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.35 |
| 4 | Elongation at maximum load (in the longitudinal direction), % | -0.97 | -0.97 | -0.94 | 1 | 0.92 | -0.95 | -0.93 | 0.99 | -0.50 | -0.36 | -0.85 | -0.97 | 0.00 | -0.95 | -0.38 |
| 5 | Elongation at maximum load (in the transverse direction), % | -0.95 | -0.93 | -0.91 | 0.92 | 1 | -0.92 | -0.91 | 0.92 | -0.45 | -0.30 | -0.75 | -0.90 | 0.00 | -0.90 | -0.32 |
| 6 | Tensile strength (in the longitudinal direction), kN/m | 0.99 | 0.96 | 0.95 | -0.95 | -0.92 | 1 | 0.99 | -0.98 | 0.50 | 0.40 | 0.88 | 0.95 | 0.00 | 0.96 | 0.36 |
| 7 | Tensile strength (in the transverse direction), kN/m | 0.99 | 0.97 | 0.97 | -0.93 | -0.91 | 0.99 | 1 | -0.96 | 0.48 | 0.38 | 0.87 | 0.94 | 0.00 | 0.95 | 0.35 |
| 8 | Elongation at break (in the longitudinal direction), % | -0.99 | -0.96 | -0.94 | 0.99 | 0.92 | -0.98 | -0.96 | 1 | -0.50 | -0.35 | -0.85 | -0.96 | 0.00 | -0.95 | -0.38 |
| 9 | Elongation at break (in the transverse direction), % | 0.50 | 0.50 | 0.45 | -0.50 | -0.45 | 0.50 | 0.48 | -0.50 | 1 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 0.00 | 0.45 | 0.12 |
| 10 | Yield strength (in the longitudinal direction), kN/m | 0.36 | 0.60 | 0.55 | -0.36 | -0.30 | 0.40 | 0.38 | -0.35 | 0.10 | 1 | 0.75 | 0.70 | 0.00 | 0.80 | 0.30 |
| 11 | Yield strength (in the transverse direction), kN/m | 0.85 | 0.90 | 0.89 | -0.85 | -0.75 | 0.88 | 0.87 | -0.85 | 0.20 | 0.75 | 1 | 0.80 | 0.00 | 0.90 | 0.35 |
| 12 | Elongation at yield strength (in the longitudinal direction), % | 0.97 | 0.95 | 0.93 | -0.97 | -0.90 | 0.95 | 0.94 | -0.96 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1 | 0.00 | 0.95 | 0.38 |
| 13 | Elongation at yield strength (in the transverse direction), % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Resistance to aggressive environments, % | 0.96 | 0.95 | 0.93 | -0.95 | -0.90 | 0.96 | 0.95 | -0.95 | 0.45 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 0.00 | 1 | 0.35 |
| 15 | Resistance to repeated freezing and thawing (frost resistance), % | 0.38 | 0.40 | 0.35 | -0.38 | -0.32 | 0.36 | 0.35 | -0.38 | 0.12 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.00 | 0.35 | 1 |

Conclusions. In the course of the experimental studies, the physicomechanical properties of a geocomposite based on low-pressure polyethylene (LPP) and non-woven geotextile used as a heat-protective coating for winter blocks of TMF dumps of the Kounrad mine were studied. Based on the analysis of the data obtained, patterns of changes in the strength and deformation characteristics of the material have been established depending on the service life. The results obtained made it possible to evaluate the influence of climatic and operational factors on the durability and stability of the geocomposite properties:

1) During the operation of the geocomposite, an increase in surface density is observed from 445 to 604 g/m2, which is associated with the penetration of mineral and organic inclusions into the structure of the material. An increase in density leads to an increase in the strength and rigidity of the web but reduces its ductility and vapor permeability.

2) The tensile strength increases both longitudinally and transversely, reaching 9.5 and 7.7 kN/m, respectively, which indicates a stabilization of the structure and increased adhesion between LPP and geotextile layers during operation.

3) The elongation at maximum load decreases (in the longitudinal direction from 66 to 44%, in the transverse direction from 67 to 43%), which indicates a decrease in the plasticity of the material due to its compaction and polymer aging.

4) The tensile strength increases with operation (longitudinally up to 2.49 kN/m, transversely up to 2.95 kN/m), confirming the high strength of the geocomposite and its ability to maintain the integrity of the structure under prolonged loads.

5) During operation, anisotropy of deformation properties is manifested: the longitudinal direction is characterized by greater strength, but less elasticity, while the transverse direction demonstrates a higher deformability, which contributes to an even distribution of loads.

6) The yield strength in both directions increases (up to 2.69–3.14 kN/m), which indicates the formation of a stable state of the material capable of withstanding prolonged static loads without destruction.

7) Geocomposite retains high resistance to aggressive environments — up to 96% after three years of operation, which confirms the chemical inertia of polyethylene and geotextile fibers, as well as high frost resistance (92-95%) during multiple cycles of freezing and thawing.

8) Correlation analysis made it possible to quantify the patterns identified during mechanical tests.: The increase in the density and strength of the material is accompanied by a decrease in its deformability, which indicates the strengthening of the geotextile structure.

In general, geocomposite has demonstrated complex durability and stability of properties during long-term operation in a sharply continental climate. The material retains its protective functions and mechanical strength, which allows it to be recommended for long-term use in shelter and protection systems for mining facilities.

Литература

1. Кутепова Н.А., Кутепов Ю.И., Васильева А. Д., Кутепов Ю.Ю. Влияние на устойчивость отвалов гидроизоляции основания с применением геосинтетических материалов (геомембран)// ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень. -2025. -№ 1. -C. 47-65.  DOI 10.25018/0236_1493_2025_1_0_47.

2. Wu H., Yao C., Li C., Miao M., Zhong Y., Lu Y., Liu T. Review of application and innovation of geotextiles in geotechnical engineering // Materials. -2020. -Vol. 13(7):1774. DOI 10.3390/ma13071774.

3. Al-Barqawi M., Aqel R., Wayne M., Titi H., Elhajjar R. Polymer Geogrids: A Review of Material, Design and Structure Relationships // Materials. -2021. -Vol. 14(16):4745. DOI 10.3390/ma14164745.

4. Carneiro J.R., Lopes M.d. L. Weathering of a nonwoven polypropylene geotextile: Field vs. laboratory exposure // Materials. -2022. -Vol. 15(22):8216. DOI 10.3390/ma15228216.

5. Korolev A., Mishnev M., Zherebtsov D., Vatin N. I., Karelina, M. Polymers under Load and Heating Deformability: Modelling and Predicting // Polymers. -2021. -Vol. 13(3). -P. 428. DOI 10.3390/polym13030428.

6. Scholz P., Falkenhagen J., Wachtendorf V., Brüll R., Simon F.-G. Investigation on the Durability of a Polypropylene Geotextile under Artificial Aging Scenarios // Sustainability. -2024. - Vol. 16(9): 3559. DOI 10.3390/su16093559.

7.  Markiewicz A., Koda E., Kiraga M., Wrzesiński G., Kozanka K., Naliwajko M., Vaverková M.D. Polymeric Products in Erosion Control Applications: A Review // Polymers. -2024. - Vol.  16(17): 2490. DOI 10.3390/polym16172490.

8.Chubarenko B., Domnin D., Simon F-G., Scholz P., Leitsin V., Tovpinets A., Karmanov K., Esiukova E. Change over Time in the Mechanical Properties of Geosynthetics Used in Coastal Protection in the South-Eastern Baltic // Journal of Marine Science and Engineering. - 2023. -  Vol. 11(1). -P. 113. DOI 10.3390/jmse11010113.

9. Vicuña L., Jaramillo-Fierro X., Cuenca P.E., Godoy-Paucar B., Inga-Lafebre J.D., Chavez Torres J.L., García J.F., Guaya D., Febres J.D. Evaluation of the Effectiveness of Geogrids Manufactured from Recycled Plastics for Slope Stabilization - A Case Study // Polymers. -2024. - Vol. 16(8): 1151. DOI 10.3390/polym16081151.

10. ГОСТ Р 56586-2015. Геомембраны гидроизоляционны е полиэтиленовы е рулонные. Технические условия/ Стандартинформ. - 2016. - 12 c.

11. ГОСТ Р 50277-92 (ИСО 9864-90). Материалы геотекстильные метод определения поверхностной плотности / Госстандарт России. - 1992. - 4 c.

12. ГОСТ Р 50300-92. Резцы токарные со сменными режущими пластинам и из сверхтвердых материалов. Технические условия/ Госстандарт России. - 1994. - 7 c.

13. ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2 012). Пластмассы. Метод испытания на растяжение/ Стандартинформ. - 2018. - 24 c.

14. ГОСТ Р 55035-2012. Дороги автомобильные общего пользования.  Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к агрессивным средам/ Стандартинформ - 2013. - 12 c.

15. ГОСТ Р 55032-2012. Национальный стандарт российской федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к многократному замораживанию и оттаиванию/ Стандартинформ .- 2013. - 12 c.

16. Carneiro J.R., Gomes M., Vieira C.S. Inclined Plane Shear Behaviour of a Recycled Construction and Demolition Material–Geocomposite Interface // International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering. - 2023. - Vol. 9: 88. DOI 10.1007/s40891-023-00507-1.

17. Carneiro J.R., Almeida F., Carvalho F., Lopes M.d.L. Tensile and Tearing Properties of a Geocomposite Mechanically Damaged by Repeated Loading and Abrasion // Materials. -2023. - Vol. 16(21):7047. DOI 10.3390/ma16217047.

18. Ferreira F.B., Vieira C.S., Lopes M.L. Pullout Behavior of Different Geosynthetics - Influence of Soil Density and Moisture Content // Frontiers in Built Environment. -2020. - Vol. 6: 12. -P.1-13. DOI 10.3389/fbuil.2020.00012.

19. Lesov K., Uralov A., Kenjaliyev M., Ergashev U., Huaiping F. The importance of using geosynthetic materials in ensuring anti-erosion stability of railway embankments // Vibroengineering Procedia. -2025. -Vol. 60. -P. 318–324.  DOI 10.21595/vp.2025.25326.

20. Kim H., Choi J. Influence of crystalline structure on creep resistance capability in semi-crystalline Polymers: A coarse-grained molecular dynamics study // International Journal of Fatigue. -2024. - Vol. 188: 108517.  DOI 10.1016/j.ijfatigue.2024.108517.

21. Yan W., Gao S., Feng Y., Liu B. Toward excellent strength, modulus, and high-temperature creep resistance for wide molecular weight distribution polyethylene fiber by melt-spinning // European Polymer Journal. -2025. -Vol. 236: 114132. DOI 10.1016/j.eurpolymj.2025.114132.

22. Lomovskoy V. A., Shatokhina S.A. Relaxation Phenomena in Low-Density and High-Density Polyethylene // Polymers. -2024. - Vol. 16(24): 3510. DOI 10.3390/polym16243510.

References

1. Kutepova N.A., Kutepov Ju.I., Vasil'eva A. D., Kutepov Ju.Ju. Vlijanie na ustojchivost' otvalov gidroizoljacii osnovanija s primeneniem geosinteticheskih materialov (geomembran)// GIAB. Gornyj informacionno-analiticheskij bjulleten'. -2025. -№ 1. -C. 47-65.

DOI 10.25018/0236_1493_2025_1_0_47. [in Russian]

2. Wu H., Yao C., Li C., Miao M., Zhong Y., Lu Y., Liu T. Review of application and innovation of geotextiles in geotechnical engineering // Materials. -2020. -Vol. 13(7):1774. DOI 10.3390/ma13071774.

3. Al-Barqawi M., Aqel R., Wayne M., Titi H., Elhajjar R. Polymer Geogrids: A Review of Material, Design and Structure Relationships // Materials. -2021. -Vol. 14(16):4745. DOI 10.3390/ma14164745.

4. Carneiro J.R., Lopes M.d. L. Weathering of a nonwoven polypropylene geotextile: Field vs. laboratory exposure // Materials. -2022. -Vol. 15(22):8216. DOI 10.3390/ma15228216.

5. Korolev A., Mishnev M., Zherebtsov D., Vatin N. I., Karelina, M. Polymers under Load and Heating Deformability: Modelling and Predicting // Polymers. -2021. -Vol. 13(3). -P. 428. DOI 10.3390/polym13030428.

6. cholz P., Falkenhagen J., Wachtendorf V., Brüll R., Simon F.-G. Investigation on the Durability of a Polypropylene Geotextile under Artificial Aging Scenarios // Sustainability. -2024. - Vol. 16(9): 3559. DOI 10.3390/su16093559.

7. Markiewicz A., Koda E., Kiraga M., Wrzesiński G., Kozanka K., Naliwajko M., Vaverková M.D. Polymeric Products in Erosion Control Applications: A Review // Polymers. -2024. - Vol.  16(17): 2490. DOI 10.3390/polym16172490.

8. Chubarenko B., Domnin D., Simon F-G., Scholz P., Leitsin V., Tovpinets A., Karmanov K., Esiukova E. Change over Time in the Mechanical Properties of Geosynthetics Used in Coastal Protection in the South-Eastern Baltic // Journal of Marine Science and Engineering. - 2023. -  Vol. 11(1). -P. 113. DOI 10.3390/jmse11010113.

9. Vicuña L., Jaramillo-Fierro X., Cuenca P.E., Godoy-Paucar B., Inga-Lafebre J.D., Chavez Torres J.L., García J.F., Guaya D., Febres J.D. Evaluation of the Effectiveness of Geogrids Manufactured from Recycled Plastics for Slope Stabilization - A Case Study // Polymers. -2024. - Vol. 16(8): 1151. DOI 10.3390/polym16081151.

10. GOST R 56586-2015. Geomembrany gidroizoljacionny e polijetilenovy e rulonnye. Tehnicheskie uslovija/ Standartinform. - 2016. - 12 c. [in Russian]

11. GOST R 50277-92 (ISO 9864-90). Materialy geotekstil'nye metod opredelenija poverhnostnoj plotnosti / Gosstandart Rossii. - 1992. - 4 c. [in Russian]

12.GOST R 50300-92. Rezcy tokarnye so smennymi rezhushhimi plastinam i iz sverhtverdyh materialov. Tehnicheskie uslovija/ Gosstandart Rossii. - 1994. - 7 c. [in Russian]

13. GOST 11262-2017 (ISO 527-2:2012). Plastmassy. Metod ispytanija na rastjazhenie/ Standartinform. - 2018. - 24 c. [in Russian]

14. GOST R 55035-2012. Dorogi avtomobil'nye obshhego pol'zovanija.  Materialy geosinteticheskie dlja dorozhnogo stroitel'stva. Metod opredelenija ustojchivosti k agressivnym sredam/ Standartinform - 2013. - 12 c. [in Russian]

15. GOST R 55032-2012. Nacional'nyj standart rossijskoj federacii. Dorogi avtomobil'nye obshhego pol'zovanija. Materialy geosinteticheskie dlja dorozhnogo stroitel'stva. Metod opredelenija ustojchivosti k mnogokratnomu zamorazhivaniju i ottaivaniju/ Standartinform .- 2013. - 12 c. [in Russian]

16. Carneiro J.R., Gomes M., Vieira C.S. Inclined Plane Shear Behaviour of a Recycled Construction and Demolition Material–Geocomposite Interface // International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering. - 2023. - Vol. 9: 88. DOI 10.1007/s40891-023-00507-1.

17. Carneiro J.R., Almeida F., Carvalho F., Lopes M.d.L. Tensile and Tearing Properties of a Geocomposite Mechanically Damaged by Repeated Loading and Abrasion // Materials. -2023. - Vol. 16(21):7047. DOI 10.3390/ma16217047.

18. Ferreira F.B., Vieira C.S., Lopes M.L. Pullout Behavior of Different Geosynthetics - Influence of Soil Density and Moisture Content // Frontiers in Built Environment. -2020. - Vol. 6: 12. -P.1-13. DOI 10.3389/fbuil.2020.00012.

19. Lesov K., Uralov A., Kenjaliyev M., Ergashev U., Huaiping F. The importance of using geosynthetic materials in ensuring anti-erosion stability of railway embankments // Vibroengineering Procedia. -2025. -Vol. 60. -P. 318–324.  DOI 10.21595/vp.2025.25326.

20. Kim H., Choi J. Influence of crystalline structure on creep resistance capability in semi-crystalline Polymers: A coarse-grained molecular dynamics study // International Journal of Fatigue. -2024. - Vol. 188: 108517.  DOI 10.1016/j.ijfatigue.2024.108517.

21. Yan W., Gao S., Feng Y., Liu B. Toward excellent strength, modulus, and high-temperature creep resistance for wide molecular weight distribution polyethylene fiber by melt-spinning // European Polymer Journal. -2025. -Vol. 236: 114132. DOI 10.1016/j.eurpolymj.2025.114132.

22. Lomovskoy V. A., Shatokhina S.A. Relaxation Phenomena in Low-Density and High-Density Polyethylene // Polymers. -2024. - Vol. 16(24): 3510. DOI 10.3390/polym16243510.

Information about the authors

Seraya N.V.  - Candidate of Chemical Sciences, Professor, D. Serikbayev East Kazakhstan Technical University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan, e-mail: nseraya@mail.ru;

Litvinov V.V. - Deputy Director, Proektno-ekologicheskoe bjuro LLP, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan, e-mail: litvinov_vadim@mail.ru;

Daumova G.K. - Candidate of Technical Sciences, Professor, D.Serikbayev East Kazakhstan Technical University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan, е-mail: gulzhan.daumova@mail.ru;

Sovetkhanov D.E. - Master of Technical Sciences, Doctoral student, D. Serikbayev East Kazakhstan Technical University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan, е-mail: sovetkhanovdauren5@gmail.com;

Rutkowska-Gorczyca M. -   PhD, Professor, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland, е-mail: malgorzata.rutkowska-gorczyca@pwr.edu.pl;

Baimurzina M.M.  – student, D. Serikbayev East Kazakhstan Technical University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan; е-mail: may787585@gmail.com.

Сведения об авторах

Серая Н.В. - кандидат химических наук, профессор, Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева, Усть-Каменогорск, Казахстан, е-mail: nseraya@mail.ru;

Литвинов В.В. - заместитель директора,  ТОО «Проектно-экологическое бюро», Усть-Каменогорск, Казахстан, е-mail: litvinov_vadim@mail.ru;

Даумова Г. К. – кандидат технических наук, профессор, Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева, Усть-Каменогорск, Казахстан, е-mail: gulzhan.daumova@mail.ru;

Советханов Д.Е. – магистр технических наук, докторант, Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева, Усть-Каменогорск, Казахстан, e-mail: sovetkhanovdauren5@gmail.com;

Rutkowska-Gorczyca M.- PhD, профессор, Вроцлавский университет науки и технологии, Вроцлав, Польша, е-mail: malgorzata.rutkowska-gorczyca@pwr.edu.pl.;

Баймурзина М.М. - студент, Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева, Усть-Каменогорск, Казахстан, e-mail: may787585@gmail.com.

- ГРНТИ 31.21.19

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРАСТВОРИМОЙ ФОРМЫ 2-((2-ИЗОНИКОТИНОИЛГИДРАЗОНО)МЕТИЛ)БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ В β-ОЛИГОСАХАРИДНОЙ КАПСУЛЕ

1,2А.Ж. Мендибаева, 1С.Д.Фазылов, 2С.К.Кабиева, 2Р.К. Жаслан, 3С.Б.Жаутикова, 4А.П. Богоявленский, 1О.А. Нуркенов

1Институт органического синтеза и углехимии РК, Караганда, Казахстан,

2Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан,

3Карагандинский медицинский университет, Қараганда, Казахстан,

4 Институт микробиологии и вирусологии, Алматы, Казахстан

Корреспондент-автор: faz8990@mail.ru

В статье приведены результаты научных исследований по синтезу и разработке технологической схемы получения субстанции нового средства - водорастворимой формы 2-((2-изоникотиноилгидразоно)метил)бензойной кислоты в β-олигосахаридной капсуле, обладающий противовирусной активностью. Субстанция гинказона получена на основе химической модификации известного противотуберкулезного препарата изониазида (ГИНК) в условиях реакции с 2-формилбензойной кислотой. Структура субстрата и его клатратного комплекса устанавливалась современными физико-химическими методами ИК- (KBr), ЯМР 1Н, 13C-спектроскопии (ДМСО-d6 и CDCl3). Водорастворимый комплекс включения гинказона получена путем инкапсулирования 2-((2-изоникотиноилгидразоно)- метил) бензойной кислоты с использованием крахмального β-олигосахарида из водно-спиртовой среды. Проведено молекулярное моделирование механизма образования клатратных комплексов включения субстрата. Противовирусная активность исследуемого вещества с целью расчёта его химико-терапевтического индекса оценивалась в диапазоне концентраций 0,0016-0,2%, что эквивалентно дозировкам 0,003–0,4 мг на один куриный эмбрион (в пересчёте 0,06-8 мг/кг массы). Вирусоингибирующая активность нового соединения в два раза выше, чем у тамифлю и ремантадина. Новое соединение и его водорастворимый комплекс характеризуются высоким химико-терапевтическим индексом, что создает перспективу для дальнейшего использования в фармакологических исследованиях.

Ключевые слова: гидразид изоникотиновой кислоты, β-олигосахарид, комплексооброзование, субстанция, антивирусные средства, технологическая схема.

2-((2-ИЗОНИКОТИНОИЛГИДРАЗОНО)МЕТИЛ)БЕНЗОЙ ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ  β-ОЛИГОСАХАРИДПЕН ҚАПТАЛҒАН СУДА ЕРИТІН ТҮРІН АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ӘЗІРЛЕУ

1,2Ә.Ж. Меңдібаева, 1С.Д.Фазылов, 2С.Қ.Қабиева, 2Р.Қ. Жаслан,  3С.Б.Жаутикова,

4А.П. Богоявленский, 1О.А. Нүркенов

1ҚР органикалық синтез және көмір химиясы институты, Қарағанды, Қазақстан,

2Қарағанды индустриалды университеті, Теміртау, Қазақстан,

3Қарағанды медициналық университеті, Қарағанды, Қазақстан,

4Микробиология және вирусология институты, Алматы, Қазақстан,

e-mail: faz8990@mail.ru

Бұл мақалада вирусқа қарсы белсенділік көрсететін жаңа субстанция - 2-((2-изоникотиноилгидразоно)метил)бензой қышқылының  β-олигосахаридпен қапталған суда еритін түрін алу синтезі және технологиялық схеманы әзірлеу бойынша ғылыми зерттеулердің нәтижелері ұсынылған. Гинказон заты туберкулезге қарсы белгілі изониазид (ИНҚГ) препаратын 2-формилбензой қышқылымен химиялық модификациялау арқылы алынды. Субстраттың құрылымы және оның клатрат кешені ИҚ- (KBr), 1H және 13C ЯМР спектроскопиясы (DMSO-d6 және CDCl3) сияқты заманауи физика-химиялық әдістерді қолдану арқылы анықталды. Гинказонның суда еритін кешені сулы-спиртті ортада крахмал β-олигосахаридін пайдаланып 2-((2-изоникотиноилгидразоно)метил) бензой қышқылын қаптау арқылы алынды. Субстраттың клатрат қосылу кешендерінің түзілу механизмін молекулалық модельдеу жүргізілді. Қосылыс үлгісінің вирусқа қарсы белсенділігі тауық эмбрионына 0,003-0,4 мг (0,06-8 мг/кг) дозада сәйкес келетін 0,0016%-дан 0,2%-ға дейінгі концентрациядағы химиялық-терапиялық индексті анықтау үшін зерттелді. Жаңа қосылыстың вирусқа қарсы белсенділігі Тамифлю мен римантадинге қарағанда екі есе жоғары. Жаңа қосылыс және оның суда еритін кешені жоғары химиялық-терапиялық индексімен сипатталады, бұл оны әрі қарай фармакологиялық зерттеулер үшін маңызды болып табылады.

Түйін сөздер: изоникотин қышқылының гидразиді, β-олигоқант, комплекс түзiлу, гинказон, антивирустық қосылыстар, технологиялық схема.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF A WATER-SOLUBLE FORM OF 2-((2-ISONICOTINOYLHYDRAZONE)METHYL)BENZOIC ACID IN A β-OLIGOSACCHARIDE CAPSULE

1,2A.Zh. Mendibayeva, 1S.D. Fazylov, 2S.K. Kabiyeva, 2R.K. Zhaslan, 3S.B. Zhautikova,

4A.P. Bogoyavlensky, 1O.A. Nurkenov

1Institute of organic synthesis and coal chemistry of the Republic of Kazakhstan, Karaganda, Kazakhstan,

2Karaganda industrial university, Temirtau, Kazakhstan,

3Karaganda medical university, Karaganda, Kazakhstan,

4Institute of microbiology and virology, Almaty, Kazakhstan,

e-mail: faz8990@mail.ru

The article presents the results of scientific research on the synthesis and development of a technological scheme for the production of a substance of the new compound a water-soluble form of 2-((2-isonicotinoylhydrazone) methyl)benzoic acid in a β-oligosaccharide capsule, which has antiviral activity. The gincazon substance was obtained on the basis of a chemical modification of the well-known anti-tuberculosis drug isoniazid (IAH) in reaction with 2-formylbenzoic acid. The structure of the substrate and its clathrate complex was determined by modern physicochemical methods of IR- (KBr), 1H and 13C NMR spectroscopy (DMSO-d6 and CDCl3). The water-soluble gincazon inclusion complex was obtained by encapsulation of 2-((2-isonicotinoylhydrazone) methyl)benzoic acid using starch β-oligosaccharide from an aqueous alcohol solution. Molecular modeling of the mechanism of formation of clathrate complexes of substrate inclusion has been carried out. The viral inhibitory activity of the compound sample for determining the chemical therapeutic index was studied at concentrations from 0.0016% to 0.2%, which corresponded to doses of 0.003-0.4 mg per chicken embryo (0.06-8 mg/kg). The virus-inhibiting activity of the new compound is twice as high as that of tamiflu and remantadine. The new compound and its water-soluble complex are characterized by a high chemical-therapeutic index, which creates prospects for further use in pharmacological research.

Key words: isonicotinic acid hydrazide, β-oligosaccharide, antiviral agents, complex formation, gincazon, technological scheme.

Введение. Согласно данным ВОЗ, ежегодная смертность от различных форм респираторных заболеваний достигает порядка одного миллиона случаев. Многократное применение известных противовирусных препаратов сопровождается формированием резистентности вирусных штаммов к используемым лекарственным средствам, что существенно снижает эффективность терапии. Указанные обстоятельства обусловливают необходимость поиска новых подходов к решению данной проблемы, в том числе посредством разработки и внедрения новых фармакологически активных соединений [1-3]. Значительная часть лекарственных средств, применяемых в клинической практике для лечения заболеваний органов дыхания, содержит в своей структуре гидразидный фрагмент. Соединения данного класса являются достаточно хорошо изученными и находят широкое применение в различных областях науки, техники и медицины [4]. В научной литературе имеется большое количество научных работ, посвящённых изучению методов получения гидразидных производных, исследованию их строения и физико-химических свойств. Указанные соединения сохраняют актуальность как объекты дальнейших исследований и модификации. В связи с этим использование гидразида изоникотиновой кислоты, как исходного субстрата в поиске новых антивирусных средств вызывает большой интерес у химиков-синтетиков и фармакологов всего мира.

В химической практике применяются различные методы перевода нерастворимых органических субстратов в водорастворимое состояние с использованием вспомогательных компонентов, например, перевод в солевую форму (гидрохлориды) [5]. В настоящее время различные фармацевтические компании начали широко практиковать метод капсулирования с использованием натуральных олигосахаридов, например, β-циклодекстрин (β-ЦД), получаемых из картофельного крахмала. Получение клатратных комплексов действующих субстратов с циклическими декстринами будет способствовать повышению их водорастворимости, биодоступности и химической стабильности [6]. Кроме того, данный подход может обеспечивать пролонгирование периода полувыведения активного компонента и, как следствие, снижение терапевтической дозы препарата. Включение молекул известных лекарственных средств в комплексы с циклодекстринами или их производными может приводить к модификации их физико-химических и фармакокинетических характеристик, что потенциально усиливает терапевтическую эффективность по сравнению с исходными соединениями.

Материалы и методы. Объектами исследования служили 2-((2-изоникотиноилгидразоно) метил) бензойной кислоты, β-циклодекстрин и их комплекс включения (5). В этом исследований нами приведены новые научные результаты по получению противовирусного средства (5), а также описана его технологическая схема получения. Исходное новое соединение (3) получен методом химической трансформации строения гидразида изоникотиновой кислоты (ГИНК) (1) с использованием расчетного количества 2-формилбензойной кислоты в спиртовой среде.

Инфракрасные спектры соединения (3) регистрировали на спектрометре ФСМ-1201 с использованием таблеток KBr. Спектры ЯМР 1H и 13C получали на приборе JNM-ECA Jeol 400 при рабочих частотах 399,78 и 100,53 МГц соответственно, в качестве растворителей применяли ДМСО-d6 и CDCl₃. Значения химических сдвигов (δ, м.д.) в спектрах 1H и 13C определяли относительно сигналов остаточных протонов либо атомов углерода дейтерированных растворителей. Контроль химической чистоты синтезированных соединений и хода реакций осуществляли методом тонкослойной хроматографии на пластинах Silufol UV-254 с визуализацией зон парами йода. Температуры плавления измеряли на приборе SMP10. Исследование противовирусной активности нового соединения выполнено в НПЦ «Микробиологии и вирусологии» (г. Алматы) под руководством А. П. Богоявленским.

Продолжая исследования в этом направлений, с целью перевода в водорастворимую форму синтезированного нами нового гидразона изоникотиновой кислоты (3), получен его клатратный комплекс включения «гость-хозяйн» (2-((2-изоникотиноилгидразоно)метил) бензойная кислота:β-ЦД) с β-олигосахаридом (5) в соотношений 1:2 в водно-спиртовой среде.

Рис. 1 - Схема образования капсулированной формы соединения (5)

Далее была разработана лабораторная технологическая схема получения новой противовирусной субстанций «Гинказон».

Стадия 1. Взвешивание гидразида изоникотиновой кислоты и 2-формибензойной кислоты. Взвешивают 2,74 г (гидразида изоникотиновой кислоты), 3 г 2-формибензойной кислоты передают на стадию 2.

Подготовка растворителя. В мерный цилиндр приливают 50 мл этанола и передают на стадию 2.

Стадия 2. Синтез (2-((2-изоникотиноилгидразоно)метил) бензойной кислоты.

Стадия 3. Реакционную массу переносили в чашку Петри и выдерживали на воздухе до испарения основной части растворителя. Оставшийся растворитель удаляли путём упаривания под пониженным давлением с использованием роторного испарителя.

Осаждение реакционной смеси. Реакционную смесь охлаждают, при этом выпадает осадок белого цвета.

Стадия 4. Фильтрация осадка. Образовавшийся при охлаждении осадок отделяют фильтрованием и дважды промывают гексаном, сушат и получают субстанцию (2-((2-изоникотиноилгидразоно)метил) бензойной кислоты. Полученный технический продукт передают на стадию 5.

Стадия 5,6. Обработка фильтрата. Очистку продукта производят в изопропиловом спирте путем перекристаллизации. Остаток маточника выпаривают на роторном испарителе.

Стадия 7. Для выделения субстанции растворитель отгоняют в вакууме, остаток хроматографируют на колонке с силикагелем (элюент - хлороформ, смесь хлороформа с этанолом (100:1→10:1).

Стадия 8. Получение водорастворимой формы (2-((2-изоникотиноилгидразоно)- метил) бензойной кислоты с β-циклодекстрином - (5). К раствору 0,067 г (0,00025 М) (2-((2-изоникотиноилгидразоно)метил) бензойной кислоты в 10 мл этанола при перемешивании добавляют 0,56 г (0,0005 М) β-циклодекстрина в 10 мл воды. Реакционную массу выдерживают при перемешивании в интервале температур 50-65°С в течение 3 часов. Выход (5) 63 %, т. пл. 275-283оС. Белый порошок.

Стадия 9. Фильтрация осадка. Осадок, образовавшийся в процессе охлаждения, подвергают фильтрации, сушат и получают водорастворимую форму (5). Полученный комплекс передают на стадию 10.

Стадия 10. Реакционную массу переносят в чашку Петри и выдерживают на воздухе до испарения основной части растворителя. Оставшийся растворитель удаляют путём упаривания под вакуумом с использованием роторного испарителя.

Полученное соединение (5) отфильтровывают, промывают и сушат. На первом этапе субстанцию (5) высушивают на фильтровальной бумаге, на втором этапе - в вакуумном сушильном шкафу до постоянной массы (температура 50-60°С).

Стадия 11. Готовый продукт. Субстанция (5) должен иметь вид белого порошка, без запаха. Субстанцию взвешивают на весах и упаковывают.

Процессы производственного контроля

Технологические стадии

Взвешивание исходных субстанции и реагентов

Температура: 220С, 600С.

Время реакции: 120 мин.

Выход 92%

Этанол, гидразид изоникотиновой кислоты, 2-формилбензойная кислота

1 стадия

Подготовка материалов

Весы, мерная посуда

Этанол, вода, гидразид изоникотиновой кислоты, 2-формилбензойная кислота,

β-циклодекстрин

Масса растворителей,

однородность, чистота

2 стадия

Проведение реакции. Получение

(2-((2-изоникотиноилгидразоно)метил) бензойной кислоты

Магнитная мешалка

(2-((2-изоникотиноил гидразоно)метил)бензойная кислота, β-циклодекстрин, вода

Магнитная мешалка, колба плоскодонная

3 стадия

Выпаривание маточника, получение осадка

время: 7-8 ч.

4 стадия

Фильтрация осадка

Химическая воронка,  посуда

время: 30 мин

5 стадия

Обработка фильтрата

Химический стакан

Изопропиловый спирт

время: 2 ч.

7 стадия

Хроматография

Сушильный шкаф

Температура: 50-600С

Время: 7 ч.

11 стадия

Готовая продукция

Флаконы, крышки, этикетки, водонепроницаемая бумага

Контроль готовой продукции

Температура: 50-650С.

Время реакции: 180 мин

Выход: 63%

9 стадия

Фильтрация осадка

время: 2 ч.

10 стадия

Сушка продукта

Роторный испаритель, химическая посуда

6 стадия

Выпаривание маточника

Роторный испаритель

время: 7-8 ч.

время: 7-8 ч.

Колонка хроматографическая стеклянная

Этанол

8 стадия

Проведение реакции. Комплексообразование

(2-((2-изоникотиноилгидразоно)метил) бензойной кислоты с β-циклодекстрином

Химическая воронка,  посуда

Рис. 2 - Схематическое описание стадии получения субстанции (5)

Обсуждение и результаты.

Методика получения 2-((2-изоникотиноилгидразоно)метил) бензойной кислоты (3). К смеси 2,74 г (0,02 М) гидразида изоникотиновой кислоты в 20 мл этанола добавляют при перемешивании 3 г (0,02 М) 2-карбоксибензальдегида в 30 мл этанола. Реакционную смесь перемешивают при температуре 60оС в течение 2 часов, а затем охлаждают до комнатной температуры. Продукт отфильтровают, промывают и сушат. Перекристаллизация из изопропанола дала (3) в виде белого порошка. Выход 92 %, т. пл. 205-206оС.

ИК спектр (KBr), ν, см-1: 3425 (NH), 1655 (COамид), 1608 (C=N), 1547 (аром.). Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м.д., (J, Гц): 7.49-7.51 (1Н, м, Н15), 7.60-7.62 (1Н, м, Н13), 7.80 (2Н, с, Н3,5), 7.86-7.89 (1Н, м, Н14), 8.02-8.05 (1Н, м, Н16), 8.73 (2Н, с, Н2,6), 9.18 (1Н, д, Н11, 3J = 5.2), 12.25 (1Н, с, Н9), 12.08 (1Н, с, Н20). Спектр ЯМР 13С (ДМСО-d6), δС, м.д.: 127.27 (С16), 130.43 (С17), 130.88 (С15), 131.33 (С13), 134.88 (С12), 122.14 (С3,5), 148.36 (С4), 150.83 (С2,6), 148.36 (С11), 162.34 (С7), 168.55 (С18). Спектр ЯМР COSY: Н15→Н13, Н15→Н14, Н13→Н16, Н3,5→Н2,6. Спектр ЯМР HMQC: Н3,5→С3,5, Н15→С15, Н13→С13, Н14→С14, Н16→С16, Н2,6→С2,6, Н11→С11. Спектр ЯМР HMBC: Н3,5→С2,6, Н3,5→С7; Н2,6→С3,5, Н2,6→С4; Н11→С12, Н11→С16; Н19→С7, Н19→С11. Масс-спектр, m/z, (Iотн,%): 270.142 (100) [M+H]+.

Рис. 3 - 1Н, 13С ЯМР спектры 2-((2-изоникотиноилгидразоно)метил)бензойной кислоты (3)

Определение вирусоингибирующей активности. Для оценки вирусингибирующей активности исходного субстрата (3) были использованы штаммы вируса гриппа с различными антигенными характеристиками: A/Алматы/8/98 (H3N2) и A/Владивосток/2/09 (H1N1). Исследование вирусингибирующего эффекта образцов соединения (3) проводилось для определения химического терапевтического индекса (ХТИ) при концентрациях от 0,0016% до 0,2%, что соответствовало дозам 0,003-0,4 мг на куриный эмбрион (0,06–8  мг/кг) (табл. 1). Из анализа полученных данных следует, что соединение (3) характеризуются высоким ХТ-индексом, что создает перспективу его для дальнейшего исследования. Установлено, что соединение (3) не проявляет токсические свойства. Вирусоингибирующая активность нового соединения (3) - в два раза выше, чем у тамифлю и ремантадина.

В таблице 1 приведена вирусоингибирующая активность нового гидразона (3) в сравнении с эталонными препаратами тамифлю и ремантадином.

Таблица 1 - Вирусингибирующая активность соединения (3) по отношению к вирусам гриппа

| Соединение и внутренний шифр | Химический терапевтический индекс препаратов |  |
| --- | --- | --- |
|  | А/Алматы/8/98 (H3N2) | А/Владивосток/2/09 (H1N1) |
| (3) | 65,0 | 70,0 |
| Тамифлю | 29,9 | 30 |
| Ремантадин | 10.3 | 11 |

Молекулярное моделирование механизма образования клатратного комплекса включения. Исследование комплекса включения для системы «циклодекстрин-гидразон» в стехиометрии 1:1 позволило оценить афинность связывания двух реагирующих компонентов и сравнить эффективность образования комплекса. В качестве гостевой молекулы использовали гидразон (3), а в роли молекулярного рецептора - β-ЦД (рис. 3) [7-9].

Рис. 3 - Схематическое представление комплексообразования гидразона изоникотиновой кислоты (3) с β-циклодекстрином

Для подготовки молекулярных структур [10-11] к процедуре докинга их геометрия была предварительно оптимизирована методом DFT (RB3LYP/6-31G, модель растворителя CPCM), что позволило определить наиболее стабильные конформации и проанализировать их структурные характеристики. На рисунке 4 представлены оптимизированные геометрии энергетически предпочтительных конформаций гидразона и β-ЦД при образовании комплекса включения.

Рис. 4 - Оптимизированные геометрии объектов исследования

Выводы. В результате выполненных исследований на основе химической модификации известного противотуберкулезного препарата изониазида получена его олигосахаридная композиция. Водорастворимый комплекс включения гинказона получена путем инкапсулирования 2-((2-изоникотиноилгидразоно)метил) бензойной кислоты с использованием β-олигосахарида. Проведено молекулярное моделирование механизма образования клатратных комплексов включения субстрата. Противовирусная активность исследуемого вещества с целью расчёта его ХТИ оценивалась в диапазоне концентраций 0,0016–0,2%, что эквивалентно дозировкам 0,003–0,4 мг на один куриный эмбрион (в пересчёте 0,06–8 мг/кг массы).

Вирусоингибирующая активность нового соединения в два раза выше, чем у тамифлю и ремантадина. Новое соединение и его водорастворимый комплекс характеризуются высоким химико-терапевтическим индексом, что создает перспективу его для дальнейших фармакологических исследований. Полученные результаты являются научной основой для разработки технологической схемы получения нового антивирусного средства с высокой активностью.

Литература

1. Wolker N., Howe C., Glover M., McRobbie H., Barnes J., et al. Cytisine versus Nikotine for Smoking Cessation // The New England Journal of Medicine. - 2014. - Vol. 371(25). - Р. 2353-2362. DOI 10.1056/nejmoa1407764.

3. Thomas D., Farrel M., McRobbie H., Tutka P., et al. The effectiveness, safety and cost‐effectiveness of cytisine versus varenicline for smoking cessation in an Australian population: A study protocol for a randomized controlled non‐inferiority trial // Addiction.  -2018. -Vol.114(5). - P.923-933. DOI 10.1111/add.14541.

3. Fedorova V.A., Kadyrova R.A., Slita A.V., Muryleva A.A., Petrova P.R., Kovalskaya A.V., Lobov A.N., Zileeva Z.R., Tsypyshev D.O., Borisevich S.S., Tsypysheva I.P., Vakhitova J.V., Zarubaev V.V. Antiviral activity of amides and carboxamides of quinolizidine alkaloid (-)-cytisine against human influenza virus A(H1N1) and parainfluenza virus type 3 // Natural Product Research. -2021. -Vol.35(22). -Р.4256-4264. DOI 10.1080/14786419.2019.1696791.

4. Prochaska J.J., Das S., Benowitz N.L. Cytisine, the world’s oldest smoking cessation aid // BMJ. - 2013. - Vol.347: f5198. DOI 10.1136/bmj.f5198.

5. Vakhitova Yu.V., Farabontova E.I., Zainullina L.F., Vakhitov V.A., Tsypysheva I., Yunusov M.S.  Search of (-)-cytisine derivatives as potential inhibitors of NF-kB and STAT1 // Russian Journal of Biorganic chemistry. -2015. -Vol.41(3). -P. 297-304. DOI 10.1134/S1068162015030103.

6. Tsypysheva I.P., Koval’skaya A., Petrova P., Lobov A., Borisevich S.S., Tsypyshev D., Fedorova V.A., Gorbunova E.A., Galochkina A.V., Zarubaev V.V. Diels-Alder Adducts of Nsubstituted Derivatives of (-)-Cytisine as Influenza A/H1N1 Virus Inhibitors; Stereo differentiation of antiviral Properties and Preliminary Assessment of Action Mechanism // Tetrahedron.- 2019. -Vol. 75(21). - P. 2933-2943. DOI 10.1016/j.tet.2019.04.021.

7. Nurkenov O.A., Fazylov S.D., Satpaeva Zh.B., Seilkhanov T.M., Turdybekov D.M., Mendibayeva A.Zh., Akhmetova S.B., Shulgau Z.T., Alkhimova L.E., Kulakov I.V. Synthesis, structure and biological activity of hydrazones derived from 2- and 4-hydroxybenzoic acid hydrazides //Chemical Data Collections. -2023. -Vol. 48: 01089. DOI10.1016/j.cdc.2023.101089.

8. Muldakhmetov Z., Fazylov S., Gazaliev A., Nurkenov O., Seilkhanov O.  The synthesis of new inclusion compounds complexes cytosine-β-cyclodextrin // News of the national Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan Series Chemistry and technology. -2022. -Vol. 2(451). - Р. 112-120. DOI 10.32014/2022.2518-1491.107.

9. Larsen K.L. Large cyclodextrins // Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry. -2002. -Vol. 43(1). -P. 1-13. DOI 10.1023/A:1020494503684.

10. Perkin E. Informatics (Computer software) // ChemOffice Professional. - 2019. (Version 19.0). URL: https://www.perkinelmer.com/category/chemdraw.  -Дата обращения: 16.01.2026.

11. Revvity Signals Software, Inc. ChemDraw Professional (Version 22.2). -2023. URL: https://shop.revvitysignals.com/product/chemdraw-professional. -Дата обращения: 16.01.2026.

Сведения об авторах

Мендибаева А.Ж. - младший научный сотрудник, Институт органического синтеза и углехимии РК, Караганда, Казахстан, e-mail: anenyawa@mail.ru;

Фазылов С.Д. - академик НАН РК, доктор химических наук, Институт органического синтеза и углехимии РК, Караганда, Казахстан, e-mail: faz8990@mail.ru;

Кабиева С.К. - кандидат химических наук, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан, e-mail: kabieva.s@mail.ru;

Жаслан Р.К. - PhD, доцент, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан, e-mail: rymgul.zhaslan@mail.ru;

Жаутикова С.Б. - академик НАЕН РК, доктор медицинских наук, Карагандинский медицинский университет, Караганда, Казахстан, e-mail: zhautikova@qmu.kz;

Богоявленский А.П. - академик РАЕ, доктор биологических наук, профессор, РГП «Институт микробиологии и вирусологии», Алматы, Казахстан, e-mail: anpav_63@mail.ru;

Нуркенов О.А. - доктор химических наук, заведующий лабораторией СБАВ, Институт органического синтеза и углехимии РК, Караганда, Казахстан,  e-mail: nurkenov_oral@mail.ru.

Information about the authors

Mendibayeva A.Zh. - Junior Researcher, Institute of Organic Synthesis and Coal Chemistry of the Republic of Kazakhstan, Karaganda, Kazakhstan; e-mail: anenyawa@mail.ru;

Fazylov S.D. - Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Doctor of Chemical Sciences, Institute of Organic Synthesis and Coal Chemistry of the Republic of Kazakhstan, Karaganda, Kazakhstan, e-mail: faz8990@mail.ru;

Kabieva S.K. - Candidate of Chemical Sciences, Karaganda Industrial University, Temirtau, Kazakhstan, e-mail: kabieva.s@mail.ru;

Zhaslan R.K. - PhD, Associate Professor, Karaganda Industrial University, Temirtau, Kazakhstan, e-mail: rymgul.zhaslan@mail.ru;

Zhautikova S.B. - Academician of the Kazakhstan National Academy of Natural Sciences, Doctor of Medical Sciences, Karaganda Medical University, Karaganda, Kazakhstan, e-mail: zhautikova@qmu.kz;

Bogoyavlensky A.P. - Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Doctor of Biological Sciences, Professor, The RSE "Institute of Microbiology and Virology", Almaty, Kazakhstan, e-mail: anpav_63@mail.ru;

Nurkenov O.A. - Doctor of Chemical Sciences, Institute of Organic Synthesis and Coal Chemistry of the Republic of Kazakhstan, Karaganda, Kazakhstan, e-mail: nurkenov_oral@mail.ru.

МРНТИ 31.15.33, 61.53.15

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ИНГИБИРУЮЩИХ СВОБОДНО ДИСПЕРСНЫХ ГИДРОГЕЛЕВЫХ ПРОМЫВОЧНЫХ СИСТЕМ КОАГУЛЯЦИОННОГО ТИПА

1,2О.В.Рожкова, 3О.О.Ковалева, 1Ж.А.Сеитова, 1В.И.Рожков, 4В.И Лебедева

1 Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина, Астана, Казахстан,

2АО «PolyTechPark», Алматы, Казахстан,

3Алтайский геолого-экологический институт, Усть-Каменогорск, Казахстан,

4ООО «Бентонит Хакасии», Черногорск, Россия

Корреспондент автор: rozhkova.o@stsolutions.kz

В работе рассмотрены физико-химические основы формирования, стабилизации и управляемой пептизации ингибирующих свободнодисперсных гидрогелевых промывочных систем коагуляционного типа, применяемых в технологии строительства нефтегазовых скважин. Проведён сравнительный анализ глинистых и полимерных гидрогелей, выявлены ключевые ограничения их практического использования, связанные с низкой коагуляционной устойчивостью бентонитовых суспензий, а также термо- и биодеструкцией полимерных гелей.

На основе представлений DLVO-теории, коллоидной химии и термодинамики коагуляционных процессов обоснованы условия получения устойчивых бентонитовых гидрогелей с пептизированной дисперсной фазой. Показано, что предварительное разбавление глинистой суспензии до оптимальной концентрации коллоидных частиц, в сочетании с полимерной лиофилизацией поверхности дисперсной фазы, позволяет существенно снизить скорость медленной коагуляции и повысить электростатическую и структурно-механическую устойчивость системы.

Установлены закономерности влияния анионных и неионных полимеров полисахаридного ряда на формирование защитных адсорбционно-сольватных слоёв, величину электростатического барьера коагуляции и глубину вторичного потенциального минимума. Обоснована целесообразность комбинированного применения анионных (карбоксиметилцеллюлоза) и неионных (крахмал, лигносульфонаты) полимеров для обеспечения оптимального соотношения подвижности и прочности защитных слоёв.

Показано, что введение коагулирующих солей щелочных, щелочноземельных и амфотерных металлов приводит к развитию обратимой коагуляции во вторичном потенциальном минимуме за счёт снижения заряда поверхности глинистых частиц и частичного разрушения полимерных адсорбционных оболочек. Сформулированы основные правила управляемой пептизации полимер-глинистых систем, реализуемой механическим или ионным способом, и определены условия, при которых коагуляция сохраняет обратимый характер.

Полученные результаты позволяют целенаправленно регулировать реологические, структурно-механические и ингибирующие свойства гидрогелевых промывочных систем и могут быть использованы при разработке высокоэффективных малоглинистых и недиспергирующих буровых растворов для сложных термобарических условий.

Ключевые слова: бентонит, гидрогель, полисахарид, пептизация, коагуляция, полимер-глинистый раствор, лиофильная суспензия.

КОАГУЛЯЦИЯЛЫҚ ТИПТЕГІ ЕРКІН ДИСПЕРСТІ ГИДРОГЕЛЬДІ ЖҮЙЕЛЕРІН АЛУ ЖӘНЕ ТҰРАҚТАНДЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

1,2О.В. Рожкова, 3О.О.Ковалева, 1 Ж.А.Сеитова, 1В.И. Рожков, 4В.И Лебедева

1С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті, Астана, Қазақстан,

2«PolyTechPark» АҚ, Алматы, Қазақстан,

3Алтай геологиялық-экологиялық институты, Өскемен, Қазақстан,

4«Бентонит Хакасия»  ЖШҚ,Черногорск, Ресей,

e-mail: rozhkova.o@stsolutions.kz

Жұмыста мұнай-газ ұңғымаларын салу технологиясында қолданылатын коагуляциялық типтегі ингибирлеуші еркін-дисперсті гидрогельді жуу жүйелерін қалыптастырудың, тұрақтандырудың және басқарылатын пептизациялаудың физика-химиялық негіздері қарастырылған. Балшықты және полимерлі гидрогельдерге салыстырмалы талдау жүргізіліп, бентонитті суспензиялардың коагуляциялық тұрақтылығының төмендігімен, сондай-ақ полимерлі гельдердің термо- және биодеструкцияға ұшырауымен байланысты олардың практикалық қолданылуын шектейтін негізгі кемшіліктер анықталған.

DLVO-теориясының, коллоидтық химияның және коагуляциялық процестер термодинамикасының қағидалары негізінде пептизирленген дисперсті фазасы бар тұрақты бентонитті гидрогельдерді алудың шарттары негізделген. Балшықты суспензияны коллоидтық бөлшектердің оңтайлы концентрациясына дейін алдын ала сұйылту және дисперсті фазаның бетін полимерлік лиофилизациялау баяу коагуляция жылдамдығын едәуір төмендетіп, жүйенің электростатикалық және құрылымдық-механикалық тұрақтылығын арттыратыны көрсетілген.

Полисахаридтер қатарының аниондық және иондық емес полимерлерінің қорғаныш адсорбциялық-сольваттық қабаттардың түзілуіне, коагуляцияның электростатикалық тосқауылының биіктігіне және екіншілік потенциалдық минимумның тереңдігіне әсер ету заңдылықтары анықталған. Қорғаныш қабаттардың қозғалғыштығы мен беріктігінің оңтайлы арақатынасын қамтамасыз ету үшін аниондық (карбоксиметилцеллюлоза) және иондық емес (крахмал, лигносульфонаттар) полимерлерді біріктіріп қолданудың мақсатқа сай екендігі негізделген.

Сілтілік, сілтілік-жер және амфотерлік металдардың коагуляциялаушы тұздарын енгізу глинистi бөлшектер бетінің зарядының төмендеуі мен полимерлі адсорбциялық қабықшалардың ішінара бұзылуы нәтижесінде екіншілік потенциалдық минимум аймағында қайтымды коагуляцияның дамуына әкелетіні көрсетілген. Полимер-балшықты жүйелердің басқарылатын пептизациясының механикалық және иондық жолмен жүзеге асырылу ережелері тұжырымдалып, коагуляцияның қайтымды сипаты сақталатын жағдайлар анықталған.

Алынған нәтижелер гидрогельді жуу жүйелерінің реологиялық, құрылымдық-механикалық және ингибирлеуші қасиеттерін мақсатты түрде реттеуге мүмкіндік береді және күрделі термобарикалық жағдайлар үшін жоғары тиімді азбалшықты және диспергирленбейтін бұрғылау ерітінділерін әзірлеуде қолданылуы мүмкін.

Түйін сөздер: бентонит, гидрогель, полисахарид, пептизация, коагуляция, полимер-балшықерітіндісі, гидролиофильді суспензия.

FEATURES OF OBTAINING AND STABILIZING INHIBITORY FREE-DISPERSED HYDROGEL COAGULATION-TYPE FLUSHING SYSTEMS

1,2 O.V. Rozhkova, 3O.O.Kovaleva, 1 Zh.A. Seitova, 1V.I. Rozhkov, 4V.I. Lebedeva

1S. Seifullin Kazakh Agrotechnical Research University, Astana, Kazakhstan,

2JSC «PolyTechPark», Almaty, Kazakhstan,

3Altai Geological and Ecological Institute, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan,

4LLC «Bentonite of Khakassia», Chernogorsk, Russia,

e-mail: rozhkova.o@stsolutions.kz

The paper examines the physicochemical fundamentals of the formation, stabilization, and controlled peptization of inhibitory free - dispersed hydrogel flushing systems of the coagulation type used in oil and gas well construction. A comparative analysis of clay - based and polymer hydrogels was carried out, and the key limitations of their practical application were identified, associated with the low coagulation stability of bentonite suspensions as well as the thermal and biodegradation of polymer gels.

Based on the concepts of DLVO theory, colloid chemistry, and the thermodynamics of coagulation processes, the conditions for obtaining stable bentonite hydrogels with a peptized dispersed phase were substantiated. It was shown that preliminary dilution of the clay suspension to an optimal concentration of colloidal particles, combined with polymer-induced lyophilization of the dispersed phase surface, significantly reduces the rate of slow coagulation and enhances the electrostatic and structural - mechanical stability of the system.

The regularities of the influence of anionic and nonionic polysaccharide-based polymers on the formation of protective adsorption - solvation layers, the height of the electrostatic coagulation barrier, and the depth of the secondary potential minimum were established. The expediency of the combined use of anionic (carboxymethyl cellulose) and nonionic (starch, lignosulfonates) polymers to ensure an optimal balance between the mobility and strength of protective layers was substantiated.

It was demonstrated that the introduction of coagulating salts of alkali, alkaline earth, and amphoteric metals leads to the development of reversible coagulation in the secondary potential minimum due to a decrease in the surface charge of clay particles and partial destruction of polymer adsorption shells. The basic rules for the controlled peptization of polymer - clay systems, implemented by mechanical or ionic methods, were formulated, and the conditions under which coagulation retains a reversible character were determined.

The obtained results make it possible to purposefully regulate the rheological, structural -mechanical, and inhibitory properties of hydrogel flushing systems and can be used in the development of highly efficient low-clay and non - dispersing drilling fluids for complex thermobaric conditions.

Keywords: bentonite, hydrogel, polysaccharide, peptization, coagulation, polymer-clay solution, lyophilic suspension.

Введение. Гидрогелевые промывочные жидкости находят широкое практическое применение в технологии строительства нефтегазовых скважин. Данные системы отличаются способом получения и природой структурообразователя: полимерные гидрогели, глинистые гидрогели, солевые гидрогели. Полимерные и глинистые гидрогели относятся к растворам с диспергированной фазой, солевые гидрогели - коллоидные системы с конденсированной фазой.

В технологии получения структурированных буровых растворов традиционным является диспергационный способ. Основным структурообразователем является глина, которая после ввода гидратируется, диспергируется и создает коагуляционную структуру суспензии. В такой суспензии удерживаются другие диспергированные материалы - утяжелители, выбуренный шлам.

Минеральные гидрогели существенно дешевле полимерных аналогов, так как производятся из крупнотоннажных продуктов переработки и обогащения горных пород. В практике бурения наиболее распространенным минеральным гидрогелем является бентонитовый буровой раствор, использующий эффект набухания и диспергирования в водной среде слоистого алюмосиликата смектитового типа. Такого рода минеральные гидрогели можно отнести к системам с пептизированной дисперсной фазой.

Несмотря на все преимущества бентонитовых растворов (псевдопластические реологические характеристики, оптимальное соотношение цена/качество, возможность применения малоглинистых ингибирующих и недиспергирующих систем и др.), тем не менее, они обладают рядом недостатков, существенно ограничивающих их применение: высокий уровень адгезии глинистой поверхности к металлу и породам, что приводит к образованию сальников; низкая коагуляционная устойчивость глинистой суспензии в условиях притока пластовых вод и под действием высоких температур; большие объемы наработки при бурении в гигроскопичных глинах; относительно низкое качество крепления скважин обсадными колоннами в результате контракционного изменения остатков глинистой фильтрационной корки.

Материалы и методы. Гидрогели на основе полимеров имеют вязкопластический характер течения и обратимое восстановление реологических характеристик при циркуляции раствора в кольцевом пространстве [1-4]. В водно-полимерных гелях основными структурно-механическими единицами являются макромолекулы, участвующие в построении единой пространственной структурной сетки за счет донорно-акцепторных или ионных связей (рис. 1). Примером ионного механизма формирования полимерного гидрогеля является координация функциональных групп полиэлектролитов (КМЦ, ГПАА, гипан) вокруг катионов поливалентных металлов [5,6]. Прочность таких гелей возрастает с увеличением мольной доли катиона-комплексообразователя. В работе [7] представлен механизм образования пространственно-сшитых полимерных структур за счет подандных взаимодействий между функциональными группами полианионов (КМЦ, ПАЦ) и полиэфирными цепочками неионных ПАВ (полиоксиэтилен (ПОЭ), неонол, проксанол и др.).

Рис.1 - Поперечно-сшитый полимерный гидрогель

В этом случае полиоксиэтиленовые группы ПАВ образуют с противоионами (Na+) ассоциированный поликатион, способный к формированию пространственной структуры за счет интерполимерного комплексообразования с макромолекулами анионного стабилизатора.

В водных растворах ксантанового биополимера формируются водородные связи между соседними макромолекулами, отличающимися регулярным чередованием разветвлений трисахаридов (рис. 2).

Рис.2 - Гидрогель с разветвленной структурой базового полимера,

образующего систему водородных связей

Это обеспечивает оптимальное соотношение структурных и реологических свойств биополимерных гелей, которые, однако, весьма неустойчивы к термобарическим воздействиям [8]. Повышенной прочностью структуры обладают полимер-дисперсные гели, образованные неионогенными полимерами (ОЭЦ, ГЭЦ, ПОЭ) и солями переходных и амфотерных элементов (Fe, Ni, Al) [5, 6].

Накопленные данные о физико-химических и технологических свойствах полимерных гидрогелей с различной природой пространственного структурообразования позволяют утверждать, что эти системы сочетают высокие структурные и вязко-пластичные свойства, а также значительные ингибирующие и смазочные характеристики, свойственные насыщенным эмульсионным системам.

Тем не менее, полимерные гидрогели имеют несколько существенных недостатков, связанных с особенностями их коллоидно-химического строения.

Во-первых, прочность структуры полимерного гидрогеля изменяется симбатно пластической вязкости (η), поэтому в такой системе практически невозможно достичь псевдопластической реологии. Иначе говоря, величина пластической вязкости многократно превосходит первое значение статического напряжения сдвига (η>> СНС1), что приводит к недостаточной выносящей способности бурового раствора и повышенным гидравлическим сопротивлениям [9].

Во-вторых, время жизни полимерного гидрогеля ограничено устойчивостью базового полимера к био- и термодеструкции. Кроме того, данные гели хорошо смачивают поверхность смектитовыхминералов, что приводит к большой наработке бурового раствора при бурении в активных глинах.

Обсуждение и результаты. Для преодоления недостатков, характерных для глинистых и полимерных гидрогелей (высокая гидрофильность и низкая коагуляционная устойчивость бентонитовыхгидрогелей, термо- и биодеструкция полимерных гелей) были разработаны и исследованы свободнодисперсные системы ингибирующего типа, содержащие в рецептуре катионы калия, кальция или алюминия.

Перед введением солей-ингибиторов необходимо обеспечить максимальную устойчивость глинистой (бентонитовой) суспензии. Повышение устойчивости гидрозоля состоит из следующих этапов:

- снижение скорости медленной коагуляции системы;

- максимальная лиофилизация частиц дисперсной фазы.

На первом этапе бентонитовую суспензию, используемую в качестве бурового раствора для бурения вышележащих интервалов, разбавляют водой до условной вязкости 30 – 35 с. При этом, достигаются две цели: снижается концентрация коллоидных частиц (менее 5 мкм) до 20 - 25 кг/м3, а также снижается концентрация присутствующих в системе водорастворимых солей (хлориды и гидрокарбонаты натрия).

Необходимость снижения концентрации частиц дисперсной фазы продиктована тем, что время Z, в течение которого количество частиц в результате коагуляции уменьшится в 2 раза, обратно пропорционально исходной концентрации дисперсных частиц (1):

Z = 3·η/8·R·T·υo·α,					 (1)

| где | Z | – время, в течение которого половина частиц скоагулирует; |
| --- | --- | --- |
|  | k | – константа Больцмана; |
|  | Т | – абсолютная температура; |
|  | υo | – исходная концентрация коллоидных частиц глины; |
|  | η | – динамическая вязкость дисперсионной среды; |
|  | α | – доля активных соударений частиц, сопровождающихся актом коагуляции. |

Кроме того, в результате разбавления гидрозоля снижается концентрация С 1-1-валентного электролита в дисперсионной среде. При этом, толщина диффузного слоя, предохраняющего частицы дисперсной фазы от коагуляции, увеличивается, что приводит к повышению электрокинетического потенциала (потенциал, обуславливающий взаимное отталкивание дисперсных частиц) и, как следствие, повышается устойчивость суспензии.

Признаком достаточности разбавления, наряду со снижением условной вязкости, является уменьшение статического напряжения сдвига до 5/9 Фунт/100Фут2. Это означает, что суспензия находится в состоянии медленной коагуляции (частицы размещены в потенциальных ямах, и система характеризуется дальним порядком), однако, Ван-дер-Ваальсовые силы притяжения между соседними частицами находятся на достаточно безопасном низком уровне для коагуляционной системы. Тиксотропия золя (отношение СНС10/СНС1), характеризующая скорость медленной коагуляции, для разбавленной суспензии не должна превышать 2.

Важной характеристикой готовности суспензии к введению коагулирующей соли является пластическая вязкость, которая не должна превышать 10 – 13 мПа·с. Это означает, что глинистые дисперсные частицы имеют минимальный размер, и в системе отсутствует коагуляция.

Целью полимерных обработок предварительно разбавленной суспензии являются:

- повышение отрицательного заряда поверхности дисперсных частиц глины;

- увеличение толщины диффузной оболочки, окружающей коллоидные частицы;

- обеспечение сорбционно-сольватного и структурно-механического факторов устойчивости глинистой суспензии;

- аккумуляция коагулирующих катионов в составе водорастворимых ион-дипольных комплексов, существующих в дисперсионной среде бурового раствора.

Введение в суспензию полимерных реагентов, макромолекулы которых имеют отрицательный заряд (одноименный с зарядом поверхности дисперсных глинистых частиц), таких как, карбоксиметилированные производные целлюлозы, а также лигносульфонаты, приводит к появлению вокруг коллоидных частиц защитных адсорбционных слоев. При этом, эффективный отрицательный заряд поверхности дисперсных частиц увеличивается, и, соответственно, повышается энергия отталкивания соседних дисперсных частиц, изменяющаяся в соответствии с уравнением Дерягина-Ландау (2):

U = 64∙(c∙R∙T/k)·W2∙e-kh – A/h2,				(2)

где      с-концентрация электролита в дисперсионной среде;

k- величина обратная толщине диффузной оболочки;

W- параметр пропорциональный отрицательному потенциалу поверхности коллоидной глинистой частицы;

h- расстояние между соседними коллоидными частицами;

А- константа Гамакера, характеризующая Ван-дер-Ваальсово притяжение между соседними коллоидными частицами.

Согласно данному уравнению, на дальних расстояниях между коллоидными частицами преобладает притяжение (вторичный потенциальный минимум (потенциальная яма)). На средних расстояниях между коллоидными глинистыми частицами преобладает отталкивание (электростатический барьер коагуляции). На ближних расстояниях, при максимальном сближении коллоидных частиц, преобладает притяжение – первичная потенциальная яма.

Возможность коагуляции определяется высотой барьера и глубиной потенциальных ям (рис.3).

1 - Первичный потенциальный минимум (яма); 2 - Электростатический барьер отталкивания;

3 - Вторичный потенциальный минимум (яма)

Рис. 3 - Зависимость полной энергии взаимодействия коллоидных частиц

от расстояния (r) между ними

Для глинистой суспензии электростатический барьер достаточно велик (значительно превышает величину теплового движения частиц k∙T), а вторичный потенциальный минимум также много больше k∙T. Происходит дальнее взаимодействие двух коллоидных частиц, фиксируемых на расстоянии порядка 100 нм, отвечающем вторичной потенциальной яме. При этом наблюдается акт медленной коагуляции, и к данным частицам присоединяются также на дальних расстояниях другие частицы, что и приводит к появлению структурированного золя, обладающего статическим напряжением сдвига.

Таким образом, величина СНС косвенно характеризует энергию Ван-дер-Ваальсового притяжения частиц (глубину вторичной потенциальной ямы), а тиксотропия суспензии (СНС10/СНС1) - скорость медленной коагуляции во вторичной потенциальной яме.

Таким образом, введение отрицательно заряженных полимеров повышает величину параметра W пропорциональную заряду дисперсной частицы, что, соответственно, приводит к повышению энергии отталкивания между частицами, уменьшению глубины вторичной потенциальной ямы, что проявляется в снижении величины СНС суспензии (рис. 4). Вряду 1÷3 увеличивается концентрация анионного полимера и, соответственно, увеличивается высота электростатического барьера отталкивания и снижается глубина второго потенциального мини-мума.

Отсюда следует, что полимерные обработки должны приводить к снижению СНС глинистой суспензии.

Рис.4 - Влияние концентрации анионных полимеров на полную энергию

взаимодействия коллоидных частиц

При введении в глинистую суспензию, как заряженных, так и неионных полимеров (крахмал, оксиэтилцеллюлоза и пр.) происходит формирование полимерных адсорбционных слоев на поверхности частиц дисперсной фазы, за счет которых толщина диффузной оболочки коллоидной частицы увеличивается. При этом происходит рост энергии отталкивания частиц в области второго потенциального минимума и повышается коагуляционная устойчивость системы (рис.5). Вряду 1÷4 увеличивается концентрация неионного полимера.

Рис. 5 - Влияние концентрации неионогенных полимеров на полную энергию

взаимодействия коллоидных частиц

Обеспечение сорбционно-сольватного и структурно-механического факторов устойчивости глинистой суспензии осуществляется, во-первых, за счет введения полимеров в глинистую суспензию, которое существенно повышает динамическую вязкость дисперсионной среды, что приводит к замедлению коагуляционных процессов (полупериод коагуляции возрастает). Во-вторых, адсорбция полимеров на поверхности коллоидных глинистых частиц приводит к образованию весьма развитых сольватных слоев. Большие размеры макромолекул полимеров, несущих собственные сорбционно-сольватные слои значительной протяженности и прочности, создают на поверхности коллоидных частиц адсорбционно-сольватные слои значительной плотности, которые перекрывают не только первичную, но и вторичную потенциальную яму. Устойчивость таких лиофилизированных суспензий весьма высока. Таков механизм формирования структурно-механического барьера коагуляции.

Прочность полимерных адсорбционных слоев увеличивается во времени, достигая предельного значения лишь через несколько часов, что связано с замедленной диффузией макромолекул и медленной их ориентацией на поверхности коллоидных частиц. Поэтому, после введения в глинистую суспензию полимерной обработки, следует в течение достаточно длительного времени (минимум 1 – 1,5 часа) перемешивать суспензию в блоке приготовления раствора. Коагулирующие соли вводят только через 1,5 – 2 ч. после того, как была произведена полимерная стабилизация глинистой суспензии.

Следует отметить, что стабилизацию глинистых суспензий наиболее часто производят анионными полимерами. При этом, влияние электрических зарядов функциональных групп полимера на прочность адсорбционных слоев оказывается весьма сложным. Так, повышение заряда (в результате диссоциации функциональных групп макромолекул), усиливающее гидратацию, создает отталкивание между макромолекулами, уменьшая боковую когезию, а, следовательно, и прочность адсорбционного слоя. В ряду производных полисахаридов прочность адсорбционных слоев повышается в ряду: ПАЦ → КМЦ → Крахмал → Гидроксиэтилцеллюлоза.

Поэтому, стабилизацию глинистой суспензии перед введением коагулирующих солей следует осуществлять за счет обработок КМЦ и солестойким крахмалом. Следует также поддерживать не слишком высокий уровень рН системы раствора (не более 9), при котором степень диссоциации карбоксильных групп полимера будет существенно ниже 1.

Недостатком неионных полимеров (крахмала) является слишком высокая прочность насыщенного адсорбционного слоя, что приводит, в конце концов, к резкому снижению стабилизирующего действия. Это происходит вследствие того, что случайные разрывы сплошности адсорбционного слоя уже не могут «самозалечиваться» из-за «хрупкости» сверхпрочного адсорбционного слоя, который становится малоподвижным. Поэтому, при стабилизации глинистой суспензии оптимальной стратегией является сочетание анионных (КМЦ) и неионных полимеров. Анионные полимеры обеспечивают необходимую подвижность и мобильность защитных адсорбционных слоев, а неионные полимеры создают необходимую прочность адсорбционных слоев [9-11].

Наряду с высокой прочностью и вязкостью, полимерные адсорбционные слои обеспечивают устойчивость глинистых золей также за счет других факторов. Так, в зазоре между двумя частицами, окруженными сорбционно-сольватными слоями, происходит увеличение концентрации, что приводит к появлению осмотического расклинивающего давления, препятствующего коагуляции. Кроме того, коагуляция частиц, покрытых полимерными адсорбционными слоями запрещена вторым законом термодинамики, согласно которому энтропия системы стремится к максимуму. При сближении частиц, окруженных полимерными слоями, происходит резкое понижение энтропии вследствие ограничения свободы движения сегментов полимерных цепей при перекрытии адсорбционных слоев.

Применяемые для стабилизации глинистых суспензий полимерные реагенты должны обладать способностью к образованию водорастворимых ион-дипольных комплексов с коагулирующими катионами. Это обеспечивает снижение адсорбции катионов на поверхности дисперсных частиц, а также существенно повышает ингибирующий эффект полимер-глинистых растворов. К такого рода полимерам относятся производные полисахаридов – КМЦ, ПАЦ, крахмалы. Кроме того, коагуляционную устойчивость глинистых растворов существенно повышают полимеры, обладающие эфирным кислородом - полиоксиэтилен (ПОЭ), полиалкиленгликоли (сополимеры окисей этилена и пропилена), полипропиленгликоль (ППГ) и пр.

Выводы. Таким образом, при стабилизации глинистой суспензии перед введением коагулирующих солей необходимо следовать нескольким правилам:

1. Разбавление базового глинистого раствора, переведенного с предыдущего интервала, до концентрации коллоидных частиц (MBT) не более 20 – 25 кг/м3. Так как распределение коллоидных частиц по размерам для разных суспензий может сильно различаться, то вторичными признаками готовности суспензии для введения коагулирующей соли являются следующие значения технологических свойств: СНС=5/9 Фунт/100Фут2, ηпл.<13 мПа∙с, УВ<35 с, СНС10/СНС1 < 2.

2. Введение полимерных реагентов для лиофилизации поверхности дисперсной фазы. Обязательным является введение полимеров в глинистую суспензию в виде водных растворов. Необходимо использовать два типа стабилизирующих полимеров – спирально ориентированные анионные (КМЦ) полимеры и гибкоцепные линейные либо неионные полимеры - лигносульфонаты, крахмалы. Не рекомендуется использовать сильнозарядные полимеры (ПАЦ), а также линейные полимеры с повышенной гибкостью углеводородной цепи (акрилаты, полиакриламиды). Первые из них (ПАЦ) из-за высокого заряда макромолекул образуют слишком разряженные и непрочные адсорбционные слои, а вторые (ГПАА) обладают повышенной гидрофобностью и гибкостью углеводородной матрицы (отсутствует эфирный кислород), что приводит к низкой устойчивости к действию коагулирующих катионов. Расход полимеров на предварительную стабилизацию глинистой суспензии составляет (в пересчете на 1 кг коллоидной глинистой фазы): 0,3 – 0,4 кгКМЦ; 0,7 - 0,8 кггибкоцепных лигносульфоната или крахмала.

3. После введения полимеров в глинистую суспензию следует произвести тщательное перемешивание раствора в течение не менее 1,5 часов для обеспечения защитных адсорбционных слоев требуемой прочности.

4. Уровень рН полимер-глинистого раствора не следует повышать выше 9 – 9,5, чтобы не спровоцировать слишком большое повышение заряда полимерных макромолекул КМЦ, снижающее прочность защитных адсорбционных слоев.

После введения коагулирующей соли (алюмокалиевые квасцы, гипс, хлористый кальций и пр.) наблюдается увеличение вязкости полимер-глинистого раствора, а также повышение его структурных свойств (рост СНС). Причиной этого является повышение межмолекулярных Ван-дер-Ваальсовых сил, усиливающее притяжение между соседними частицами дисперсной глинистой фазы. То есть, происходит развитие коагуляции во вторичной потенциальной яме вследствие увеличения ее глубины.

Усиление притяжения между коллоидными частицами (углубление вторичной потенциальной ямы) происходит из-за того, что коагулирующие катионы (Са2+) образуют нерастворимые соединения с карбоксилатными группами макромолекул полимеров, образующих защитный адсорбционный слой. То есть, в адсорбционно-сольватных слоях возникают «бреши». Кроме того, коагулирующие катионы (Са2+, К+) обладают способностью к нейтрализации поверхности глинистых коллоидных частиц в результате сорбции на их поверхности. Это приводит к снижению отрицательного заряда (и потенциала) поверхности дисперсных частиц, что снижает электростатическое отталкивание (электростатический «барьер») и увеличивает глубину вторичной потенциальной ямы.

При введении коагулирующих солей заряд коллоидных частиц уменьшается, прочность защитных полимерных адсорбционных слоев снижается, частицы подходят ближе друг к другу и, соответственно, развивается коагуляция системы во вторичном потенциальном минимуме. Из-за этого повышаются реологические и структурные характеристики полимер-глинистого раствора.

Если глинистая суспензия перед введением коагулирующих солей была как следует лиофилизирована полимерными обработками, то коагуляция во вторичном потенциальном минимуме носит обратимый характер, то есть, коагулированная система обладает способностью к пептизации.

Пептизация тем более вероятна, чем более лиофилизирована (обработана полимерами) глинистая суспензия и чем меньше времени прошло с момента коагуляции. С течением времени при ближнем взаимодействии происходит постепенное срастание частиц с уменьшением дисперсности и поверхностной энергии. В этом случае коагуляция приобретает необратимый характер, и пептизация исключается.

Различают два способа пептизации полимер-глинистой суспензии:

1. Механический способ. Данный метод заключается в том, что полимер-глинистая суспензия, загустевшая после введения коагулирующих катионов, должна быть, как можно быстрее деформирована путем интенсивного перемешивания с применением механических и гидравлических средств.  Время перемешивания зависит от его интенсивности и составляет от 10 до 30 мин. Перемешивание может заменить циркуляция скоагулировавшего полимер-глинистого раствора через скважину в течение 1 - 2 циклов. При этом суспензия претерпевает весьма высокие деформации при прохождении через насадки гидромониторного долота.

Принцип механической пептизации заключается в том, что коллоидные дисперсные частицы, за счет приложенных сдвиговых усилий, смещаются друг относительно друга. Причем расстояние между соседними частицами увеличивается. В этот момент «бреши» в адсорбционных полимерных слоях затягиваются (происходит «самозалечивание» адсорбционных слоев) в результате диффузии макромолекул полимеров в направлении обедненных участков адсорбционного слоя. В результате, после прекращения действия сдвиговых деформаций, коллоидные частицы уже не могут подойти друг к другу на близкое расстояние - проявляется отталкивающее действие защитных адсорбционно-сольватных оболочек. При этом, глубина вторичной потенциальной ямы уменьшается на несколько k∙T, что приводит к снижению СНС и разжижению полимер-глинистого раствора.

2. Если лиофилизация суспензии произведена недостаточно тщательно (система обеднена полимерами) или концентрация коллоидной глинистой фазы повышена (МВТ >35 – 40 кг/м3), то для осуществления пептизации скоагулировавшегополимер-глинистого раствора следует увеличить заряд и потенциал коллоидной глинистой частицы путем добавления электролита, содержащего потенциалообразующие (неиндифферентные) ионы. Для глинистой суспензии такими ионами являются анионы (отрицательные ионы), адсорбирующиеся на ребрах и сколах кристаллической решетки. Источниками таких анионов являются, например, НТФ, ТПФН, хроматы и бихроматы. Концентрация данных анионов в полимер-глинистом растворе для осуществления пептизации не должна превышать 0,1 – 0,3 кг/м3.

Таким образом, механический и ионный механизмы пептизации по своей природе являются единым процессом, основанным на увеличении энергии отталкивания между коллоидными частицами за счёт повышения заряда и потенциала их поверхности, а также увеличения толщины диффузной оболочки, что приводит к дезагрегации глинистых частиц. Эффективная стабилизация глинистой суспензии перед введением коагулирующих солей достигается посредством её предварительного разбавления до оптимальной концентрации дисперсной фазы и последующей обработки сочетанием анионных полимеров (КМЦ) и неионных полимеров (крахмал, лигносульфонаты). Такое комплексное введение полимеров обеспечивает формирование прочных, но подвижных адсорбционно-сольватных слоёв, увеличивает электростатический и структурно-механический барьер, снижает склонность системы к коагуляции и формирует контролируемую, преимущественно обратимую структуру полимер-глинистого раствора.

- Литература

1. Рожкова О.В., Ковалева О.О., Лебедева В.И., Ветюгов Д.А., Рожков В.И.. Исследование процесса окомкования высококачественного железорудного концентрата с применением новых связующих добавок // Вестник КазУТБ. -2025. -Т.2(27). -С.231-245. DOI 10.58805/kazutb.v.2.27-954.

2. Ibraimova D.M-K., Rozhkova O.V., Musabekov K.B., Tazhibayeva S.M., Rozhkov V.I., Yermekov M.T. Development of methods to obtain composite materials from organoclays // Eurasian Journal of Chemistry. -2023. -Vol. 28. -No. 4 (112). -P. 101-111. DOI 10.31489/2959-0663/4-23-14.

3. Рожкова О.В., Муздыбаева Ш.А., Мусабеков К.Б., Ибраимова. Д.М.-К., Рожков В.И., Ермеков М.Т.. Разработка методов получения носителей лекарственных средств на основе органомодифицированных глин// Известия НАН РК. Серия химических наук. -2023. -T.3: 456. -C. 138-156. DOI 10.32014/2023.2518-1491.183.

4. Musabekov K.B., Rozhkova O.V., Artykova (Ibraimova) D.M-K., Yermekov M.T., Muzdybaeva Sh.A. Application of bentonite clay as a protective barrier in the disposal of radioactive waste from the nuclear industry of Kazakhstan // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series: Chemistry and Technology. -2023. -Vol. 1(454). -P. 66-77. DOI 10.32014/2023.2518-1491.148.

5. Кошелев В.Н., Вахрушев Л.П., Беленко Е.В., Лушпеева О.А. Полимер-дисперсные синергетические явления и новые системы буровых растворов // Нефтяное хозяйство. -2001. - № 4. -С.22-23.

6. Беленко Е.В. Общие технологические принципы промывки скважин// Вестник Ассоциации буровых подрядчиков. -2010. - № 3. - С.2-7.

7. Пеньков А. И., Кошелев В. Н., Вахрушев Л. П., Беленко Е. В., Лушпеева О. А. Применение термодинамики фазовых переходов для расчётов технологических параметров буровых растворов // Нефтяное хозяйство. - 2001. - № 9. - С. 44-48.

8. Пеньков А.И., Шишов В. А., Федосов Р.И. Требования к растворам безглинистым и с низким содержанием твердой фазы // Нефтяное хозяйство. -1981. - № 5. - С.23.

9. Федосов Р. И., Пеньков А. И. Разработка экологически совместимых с окружающей средой буровых растворов для бурения и закачивания скважин на арктическом шельфе/ Вопросы промывки скважин с горизонтальными участками ствола. Краснодар. -1998. -C. 49-53.

10. Беленко Е.В., Мазыкин С.В., Мнацаканов В.А. Принципы нормирования реологических и структурно-механических свойств утяжеленных полимерглинистых буровых растворов // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и море. - 2011. - № 7. - С. 40-43.

References

- 1. Rozhkova O.V., Kovaleva O.O., Lebedeva V.I., Vetjugov D.A., Rozhkov V.I.. Issledovanie processa okomkovanija vysokokachestvennogo zhelezorudnogo koncentrata s primeneniem novyh svjazujushhih dobavok // Vestnik KazUTB. -2025. -T.2(27). -S.231-245. DOI 10.58805/kazutb.v.2.27-954.[in Russian]

- 2. Ibraimova D.M-K., Rozhkova O.V., Musabekov K.B., Tazhibayeva S.M., Rozhkov V.I., Yermekov M.T. Development of methods to obtain composite materials from organoclays // Eurasian Journal of Chemistry. -2023. -Vol. 28. -No. 4 (112). -P. 101-111. DOI 10.31489/2959-0663/4-23-14.

- 3. Rozhkova O.V., Muzdybaeva Sh.A., Musabekov K.B., Ibraimova. D.M.-K., Rozhkov V.I., Ermekov M.T.. Razrabotka metodov poluchenija nositelej lekarstvennyh sredstv na osnove organomodificirovannyh glin// Izvestija NAN RK. Serija himicheskih nauk. -2023. -T.3(456). -S. 138-156. DOI 10.32014/2023.2518-1491.183. [in Russian]

- 4. Musabekov K.B., Rozhkova O.V., Artykova (Ibraimova) D.M-K., Yermekov M.T., Muzdybaeva Sh.A. Application of bentonite clay as a protective barrier in the disposal of radioactive waste from the nuclear industry of Kazakhstan // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series: Chemistry and Technology. -2023. -Vol. 1(454). -P. 66-77. DOI 10.32014/2023.2518-1491.148.

- 5. Koshelev V.N., Vahrushev L.P., Belenko E.V., Lushpeeva O.A. Polimer-dispersnye sinergeticheskie javlenija i novye sistemy burovyh rastvorov // Neftjanoe hozjajstvo. -2001. - № 4. -S.22-23. [in Russian]

- 6. Belenko E.V. Obshhie tehnologicheskie principy promyvki skvazhin// Vestnik Associacii burovyh podrjadchikov. -2 010. - № 3. - S.2-7. [in Russian]

- 7. Pen'kov A. I., Koshelev V. N., Vahrushev L. P., Belenko E. V., Lushpeeva O. A. Primenenie termodinamiki fazovyh perehodov dlja raschjotov tehnologicheskih parametrov burovyh rastvorov // Neftjanoe hozjajstvo. - 2001. - № 9. - S. 48-51. [in Russian]

- 8. Pen'kov A.I., Shishov V. A., Fedosov R.I. Trebovanija k rastvoram bezglinistym i s nizkim soderzhaniem tverdoj fazy // Neftjanoe hozjajstvo. -1981. - №5. - S.23. [in Russian]

- 9. Fedosov R. I., Pen'kov A. I. Razrabotka jekologicheski sovmestimyh s okruzhajushhej sredoj burovyh rastvorov dlja burenija i zakachivanija skvazhin na arkticheskom shel'fe/ Voprosy promyvki skvazhin s gorizontal'nymi uchastkami stvola. Krasnodar. -1998. -C. 49-53. [in Russian]

10. Belenko E.V., Mazykin S.V., Mnacakanov V.A. Principy normirovanija reologicheskih i strukturno-mehanicheskih svojstv utjazhelennyh polimerglinistyh burovyh rastvorov // Stroitel'stvo neftjanyh i gazovyh skvazhin na sushe i more. - 2011. - №7. - S. 40-43. [in Russian]

Сведение об авторах

Рожкова О.В. - доктор химических наук, профессор, академик Национальной академии естественных наук Республики Казахстан, НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина», Астана, Казахстан, AO «Science and Technology Solutions», Астана, Казахстан, e-mail: rozhkova.o@stsolutions.kz;

Ковалёва О.О. - магистр, ТОО "Алтайский геолого-экологический институт", Усть-Каменогорск, Казахстан, е-mail: kovaleva@agikaz.pro;

Сеитова Ж.А. – кандидат технических наук, и.о. ассоцированного профессора,  НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина», Астана, Казахстан, zhadraseitova3110@gmail.com;

Рожков В.И. - кандидат технических наук, НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина», Астана, Казахстан, e-mail: vitalrza1983@gmail.com;

Лебедева В.И. - заместитель генерального директора по стратегическому развитию, OOO «Бентонит Хакасии», Черногорск, Республика Хакасия, Россия, e-mail: lebedeva@bentonit.ru.

Information about the authors

Rozhkova O.V. - Doctor of Chemical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Natural Sciences of the Republic of Kazakhstan, NAO "Saken Seifullin Kazakh AgroTechnical Research University", Astana, Kazakhstan, JSC "Science and Technology Solutions", Astana, Kazakhstan, e-mail: rozhkova.o@stsolutions.kz;

Kovaleva O.O. - Master of Nuclear Energy and Thermophysics, LLP "Altai Geological-Ecological Institute", Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan, e-mail: kovaleva@agikaz.pro;

Seitova Zh.A. - Candidate of Technical Sciences, Acting Associate Professor, NAO "Saken Seifullin Kazakh AgroTechnical Research University", Astana, Kazakhstan, e-mail: zhadraseitova3110@gmail.com;

Rozhkov V.I. - Candidate of Technical Sciences, NAO "Saken Seifullin Kazakh AgroTechnical Research University", Astana, Kazakhstan, e-mail: vitalrza1+983@gmail.com;

Lebedeva V.I. - Deputy General Director for Strategic Development, LLC "Bentonite Khakassia", Chernogorsk, Republic of Khakassia, Russia, e-mail: lebedeva@bentonit.ru.